审查员您好！

申请人仔细阅读了第三次审查意见，在不超出原说明书和权利要求书记载的范围内对权利要求书进行了如下修改：将权利要求书和说明书中的“2,5-二羟基三碟烯”改为“1,4-二羟基三碟烯”；将说明书具体实施例3中“将1,4-二羟基三蝶烯溶解于无水1,2-二氯乙烷中”改成“将1,4-二羟基三蝶烯分散于无水1,2-二氯乙烷中”；并申述意见如下：

- 权利要求1具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，与对比文件1的区别技术特征在于：

1）本申请以三蝶烯衍生物1,4-二羟基三蝶烯单体为起始原料制备蝶稀骨架类多孔聚合物，起始原料和终产物与对比文件1均不同；

2）本申请限定了反应在氩气保护下进行，以及析晶及洗涤用极性溶剂不同；

3）本申请制备的蝶稀骨架类聚合物BET在1421m2/g，对比文件1制备的聚合物BET在1000m2/g以下。

首先，针对上述区别技术特征，本申请以三蝶烯衍生物1,4-二羟基三蝶烯单体为起始原料进行Scholl反应，合成了具有酚羟基官能团的多孔聚合物材料，该材料具有主客体功能特性，而且是通过一步法实现具有功能基团主客体结构的多孔聚合物材料的制备。

审查员在三审通知书中提出对比文件1公开了多种基于三蝶烯衍生物构筑的有机微孔聚合物，包括六羟基三蝶烯、四羟基三蝶烯等，对比文件2公开了1,4-二羟基三蝶烯，由此可见，1,4-二羟基三蝶烯（即权利要求1中的1,4-二羟基三蝶烯）也是本领域已知并且常见的三蝶烯衍生物等观点。本申请发明人还是无法赞同，理由为：其一，1,4-二羟基三蝶烯和三碟烯采用Scholl氧化偶联反应合成多孔聚合物材料有以下不同之处：①反应机理不同：1,4-二羟基三蝶烯不溶于1,2-二氯乙烷，此反应是固-液相间反应，且是通过观察溶解来控制反应进程的。而三蝶烯单体是可以溶解于该溶剂中，因此三蝶烯的多孔聚合物的合成比较容易，而带有极性酚羟基官能团的三蝶烯衍生物由于难溶于非极性的1,2-二氯乙烷溶剂，其反应结果无法通过理论进行预期，这也是为何业界内未合成出来如此高BET的原因，同时易溶于溶剂的单体和难溶单体在合成多孔聚合物材料的比表面积上也完全不同，难溶单体在合成多孔聚合物材料更具有突破性。②设计思路不同：本申请是想以带有活性官能团的三碟烯单体为原料，在不破坏原有官能团的基础上通过氧化偶联的方式将立体骨架三碟烯交联形成多孔材料，在空洞中形成富有大量酚羟基的官能团，这种新型材料可进一步在吸附、复合材料、催化等方面具有应用价值，而三碟烯单体形成的多孔聚合物材料则不具备这样的特性，同时1,4-二羟基三碟烯形成的多孔材料除了具有主客体功能，还存在酚羟基静电相互作用，为进一步开拓功能性多孔聚合物材料提供创新空间。这也是本申请的初衷。其二，对比文件2确实给出了1,4-二羟基三蝶烯这个化合物，但其并非作为聚合单体的身份出现，而是合成1,4-双[4-（N-甲基-3,4-二羧基苯氧基）]-三蝶烯的原料之一，本申请发明人从未见过任何现有技术公开过直接以1,4-二羟基三蝶烯作为聚合物单体合成具有功能基团主客体结构的三蝶烯聚合物。其三，对比文件2中显示也有含有官能团三碟烯多孔聚合物材料的合成，如SUZUKI偶联，席夫碱反应等，但其合成方法极其苛刻，或单体制备十分复杂，其合成的BET虽然比本申请要高一些，但本申请可以采用更加简易的方式合成类似含有功能性基团的多孔材料，在本领域也是不小的突破。

其次，本申请也并非如审查员所说的没有解决技术难点，众所周知，羟基是一种活性基团，其在进行scholl反应过程中可能参与反应而改变这种骨架结构，如果控制不当，非但不能得到目标化合物，还可能产生诸多副产物，导致合成失败，因此，反应过程中存在诸多不确定因素，只有建立在大量实验数据的研究基础上，才能得出最终的结果，这种结果具有不可预期性。

再者，聚合底物不同，所制备的聚合物材料的比表面积不同的技术效果无法预期。这是因为，不同的功能基团对聚合物材料在比表面积上的贡献不单纯是和功能基团本身的性能有关，其和底物骨架结构的特征、制备过程、处理过程以及最终的产物结构都有很大的关联，如果研究人员都能通过某种聚合物具有某种比表面积就能推断出这一系列化合物的比表面积，那么现在寻求高比表面积的功能材料就不再是个大难题。

至于极性溶剂的选择、氩气的保护等特征，尽管属于常规技术手段，但也是实现本申请通过scholl方法得到高比表面积多孔聚合物的必要技术特征，和其它特征共同构成本申请的整体技术方案，彼此相辅相成，缺一不可。

最后，本发明采用1,4-二羟基三蝶烯，在不引入其他单体的情况下，制备了比表面积大于1400m2/g的HCPs材料，并且收率在80~98%。较比对比文件1还是具有显著进步。

因此，权利要求1请求保护的技术方案较比对比文件1结合公知常识具有突出的实质性特点，并获得了显著的技术效果，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2、权利要求2~5为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求也具备创造性，而权利要求1的创造性如前所述。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给发明人提供修改和陈述意见的机会，发明人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。