审查员您好！

申请人在仔细阅读第一次审查意见后，在不超出原说明书和权利要求书记载的范围内对权利要求书进行了如下修改：将原权利要求1删除；将原权利要求2、3、8、10合并后变成新权利要求1；将原权利要求4~9依次变成权利要求2~6；并申述意见如下：

1、修改后的权利要求1具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，与对比文件1的区别技术特征在于：1）本申请以三蝶烯衍生物2,5-二羟基三蝶烯单体为起始原料制备蝶稀骨架类多孔聚合物，起始原料和终产物与对比文件1均不同；2）本申请限定了反应在惰性气体保护下进行，以及析晶及洗涤用极性溶剂不同；3）本申请制备的蝶稀骨架类聚合物BET在1421m2/g，对比文件1制备的聚合物BET在1000m2/g以下。

首先，本申请要解决的技术问题为：提供一种具有高比表面积、低密度、合成条件简单的蝶稀骨架类多孔聚合物材料。

其次，针对上述区别技术特征，本申请以三蝶烯衍生物2,5-二羟基三蝶烯单体为起始原料进行Scholl反应，合成了具有酚羟基官能团的多孔聚合物材料，具有主客体功能特性，本申请旨在从分子水平上，将具有两个酚羟基的三碟烯单体通过一步法制备具有酚羟基官能团的有机多孔聚合物材料。审查员认为对比文件1已经公开了以三蝶烯及三蝶烯衍生物为多孔聚合物材料的分子结构单元，在不引入其他单体的情况下，利用路易斯酸为催化剂和scholl反应机理，在条件温和情况下得到多孔聚合物材料的发明构思，至于比表面积也是可以通过控制反应程度来得到的。至于惰性气体保护和极性溶剂的选择也是本领域技术人员可以选择的。因此，在对比文件1的基础上得到权利要求1的技术方案对于本领域技术人员是显而易见的。对比，本申请发明人有不同看法，理由如下：其一，以2,5-二羟基三蝶烯单体来合成三蝶烯骨架类聚合物的方法在现有技术中从未公开过，羟基的引入可以使本申请的聚合物具有更多的功能，比如亲水性增强、可能具有某些方面的催化特性（目前发明人课题组正在研究）、可能用作储氢材料（目前发明人课题组正在研究）、对某些污染物具有吸附特效（目前发明人课题组正在研究），对比文件1也只是公开了以三蝶烯进行聚合得到不含功能基团的聚合物，并且在聚合物合成过程中本申请和对比文件1也存在诸多不同之处，比如极性溶剂的选择，本申请是以甲醇为析晶溶剂，而乙醇的抽提效果不如甲醇；惰性气体的加入主要有两个方面：一是对三碟烯衍生物的2,5-二羟基三碟烯酚羟基进行保护，防止空气氧化，二是通过惰性气体保护，防止水汽与路易斯酸AlCl3进行反应，造成催化剂失效。其二，本申请制备的蝶稀骨架类聚合物BET在1421m2/g，而对比文件1制备的聚合物BET在1000m2/g以下，相比之下，本申请的聚合物BET提高至少400m2/g以上，这在本领域已经算是不小的突破。对于高分子研究者而言，如何提高现有多孔材料的BET值或者是找寻新的多孔材料一直都是本领域的研究难点，即便是对于同一类聚合物，其BET的提高也并非是本领域的常规技术手段，更何况是对于这种正处于研究热点上的新型高交联聚合物网络材料。

最后，本发明采用三蝶稀及三蝶稀衍生物（结构式如图1所示）为多孔聚合物材料的分子结构单元，在不引入其他单体的情况下，制备了比表面积大于1400m2/g的HCPs材料，并且收率在80~98%。较比对比文件1还是具有显著进步。

因此，修改后的权利要求1请求保护的技术方案较比对比文件1结合公知常识具有突出的实质性特点，并获得了显著的技术效果，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2、权利要求2~6为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求也具备创造性，而权利要求1的创造性如前所述。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给发明人提供修改和陈述意见的机会，发明人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。