1、一种蝶稀骨架类多孔聚合物的制备方法，其特征在于，包括：将2,5-二羟基三蝶烯溶解于脱水的惰性溶剂中，在氩气保护下以路易斯酸为催化剂进行氧化偶联反应；反应结束后加入甲醇并过滤出沉淀，滤饼用甲醇洗至洗涤液无色为止；将沉淀进一步纯化、干燥即得BET在1421m2/g的多孔聚合物。

2、根据权利要求1所述的蝶稀骨架类多孔聚合物的制备方法，其特征在于，所述惰性溶剂为1,2-二氯乙烷或者氯仿。

3、根据权利要求1所述的蝶稀骨架类多孔聚合物的制备方法，其特征在于，所述路易斯酸为无水三氯化铝或者无水三氯化铁或者三氟化硼。

4、根据权利要求1所述的蝶稀骨架类多孔聚合物的制备方法，其特征在于，所述聚合反应的工艺条件为：反应温度55~80℃，搅拌速度为200~400rpm，反应时间为20~30h。

5、根据权利要求1所述的蝶稀骨架类多孔聚合物的制备方法，其特征在于，所述纯化方法为索氏抽提法。