1. 一种非磺化抗高温降滤失水基钻井液，其特征在于：按重量100％计，1%-4%膨润土、0.25%-3%CCM、2%-4%NMPS、0.5%-2%MMC、3%-5% Na2CO3、0.25%-1% DM和余量水，所述CCM为：黄原胶与N，N’－亚甲基双丙烯酰胺复合液；NMPS为：羧基丁苯胶乳；MMC为：阳离子乳化沥青；DM为通过对单壁多羟基碳纳米管进行共价改性得到的抗高温降滤失分散液。

2．如权利要求1所述钻井液，其特征在于DM由以下步骤制备得到：

步骤一：将1%-3%单壁多羟基碳纳米管，3%-5% 十二烷硫酸钠(SDS)，在室温下低速搅拌5-7h，充分分散单壁多羟基碳纳米管；

步骤二：离心上述初步分散液，离心速度4000-6000rpm，离心时间30min, 除去离心管下部沉淀，取离心管上部分散液；

步骤三：对步骤二中所得分散液辅以超声分散，超声温度为30℃, 超声时间6-8h，该步骤分散所得分散液即为DM。

3.如权利要求1-2任一项所述的钻井液的制备方法如下：

首先,将膨润土与水混合低速搅拌，搅拌24h后，得到钻井液基浆；

之后，将已调制好的CCM复合液，加入基浆，搅拌1h；

之后，继续添加NMPS，搅拌2h；

然后，加入NMC，充分搅拌，直至NMC完全分散于混合液；

最后，将DM与Na2CO3混合加入钻井液体系，搅拌3-5h后，即得所述钻井液。