1. 一种绿色环保高效阻氡材料，其特征在于，包括质量比为100:40-100:50的A组份和B组份，其中，A组份包括粉料、二甲基甲酰胺和环氧树脂，其质量比为粉料：二甲基甲酰胺：环氧树脂为3:3:4；B组份为改性环氧树脂；

所述粉料按照质量百分比包括以下组分：聚酰亚胺60%-65%，三聚磷酸铝12%-18%，滑石粉3%-8%，气相二氧化硅1%-3%，稀土10%-12%，KH-560硅烷偶联剂2%-6%，以上质量百分含量为100%；

所述粉料的制备步骤具体为：

步骤1.1、称量：按照质量百分比称量以下组分：聚酰亚胺60%-65%，三聚磷酸铝12%-18%，滑石粉3%-8%，气相二氧化硅1%-3%，稀土10%-12%，KH-560硅烷偶联剂2%-6%，以上质量百分含量为100%；

步骤1.2、在高效釜内将称量好的三聚磷酸铝、滑石粉、气相二氧化硅、稀土和KH-560硅烷偶联剂进行机械研磨粉碎制成片层结构状态，然后将称量好的聚酰亚胺混合搅拌，直接插入片层使其剥离，此时片层以纳米级分散到聚酰亚胺基体中，制备得到粉料。

2、根据权利要求1所述的绿色环保高效阻氡材料，其特征在于，绿色环保高效阻氡材料的制备方法包括以下步骤：

步骤1、制备粉料；

步骤2、制备A组份；

步骤3、称量质量比为100:40-100:50的A组份和B组份；将称量好的A组份和B组份进行融合，制备得到绿色环保高效阻氡材料。

3、根据权利要求1所述的绿色环保高效阻氡材料，其特征在于，所述的聚酰亚胺为纳米级聚酰亚胺。

4、根据权利要求1所述的绿色环保高效阻氡材料，其特征在于，所述片层结构状态的厚度为5nm，宽度为6nm。

- 5、根据权利要求2所述的绿色环保高效阻氡材料，其特征在于，步骤2中的制备A组份具体为：按照质量比3:3:4称量粉料、二甲基甲酰胺和环氧树脂，将称量好的粉料、二甲基甲酰胺和环氧树脂混合制备得到A组份。