一种测定混凝土减水剂性能的实验装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及混凝土技术领域，具体涉及一种测定混凝土减水剂性能的实验装置。

背景技术

减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下、能减少拌合用水量的混凝土外加剂。其对水泥颗粒有分散作用，能改善水泥的工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性。因此，减水剂是目前混凝土外加剂中适用面最广、使用量最多、极为关键的外加剂。

沁水率是减水剂测试的关键指标之一，若沁水率过高，使得混凝土不均匀，沁水部位的商品混凝土水灰比下降，强度降低，还会造成麻面、塑性开裂等问题，极大降低混凝土的抗渗透能力、抗腐蚀能力和抗冻融能力。目前针对减水剂的测量方法是将其与水泥搅拌混合后，测量其在一定时间内沁出水量。但是目前市面上没有专用于测量沁水率的设备，在采用不同设备对混凝土进行测量的条件下，同一混凝土的沁水率差别较大，影响后续判断，同时未考虑温度对混凝土沁水率的影响。

实用新型内容

针对以上问题，本实用新型提出了一种测定混凝土减水剂性能的实验装置，不仅考虑了测量过程中振动的均匀性，还考虑了温度对其沁水率的影响。

为解决上述问题，本实用新型提供了一种测定混凝土减水剂性能的实验装置，包括

底座，所述底座内设有振动件；

保护筒，所述保护筒设于所述底座上，且所述保护筒筒壁内设有加热丝，所述保护筒内设有测试筒。

本实用新型的一种实施方式在于，所述振动件连接有振动片，所述振动片设于所述底座上，同时设于所述保护筒的内部。

本实用新型的一种实施方式在于，所述振动片设于所述保护筒中心。

本实用新型的一种实施方式在于，所述保护筒筒壁内还设有微型振动件。

本实用新型的一种实施方式在于，所述保护筒筒壁分为两层，其中所述加热丝设于筒壁内层。

本实用新型的一种实施方式在于，所述保护筒筒壁的两层之间由隔热板隔开。

本实用新型测定混凝土减水剂性能的实验装置具有以下优势：

本实用新型公开了一种用于测量减水剂对混凝土沁水率影响的实验装置，其能够完成对混凝土沁水率的测试；通过设置振动件以及微型振动件，对混凝土进行全方位振动而不是单方向振动，使得对进行测试的混凝土更加符合实际情况；通过设置加热丝，模拟混凝土在实际使用过程中的环境温度，使其更加符合实际使用条件。

附图说明

图1为本实用新型总体外观结构示意图；

图2为底座结构示意图；

图3为本实用新型剖面结构示意图；

图4为保护筒筒壁结构放大示意图；

图中：1底座，2保护筒，3振动件，4测试筒，5控制面板；

21微型振动件，22加热丝，23隔热板；

31振动片。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

下面结合附图对本实用新型的应用原理作详细的描述。

一种测定混凝土减水剂性能的实验装置，包括

底座1，其内设有振动件3；

具体的，如图1-3所示，底座1内部设置有一个振动件3，该振动件3的振动片31设于底座1的上表面中心处，在本实施例中，振动件3为振动电机，同时，为了便于对装置进行控制，在底座的一个侧面上还设有控制面板5，用于人机互交，在底座内部还设有一个单片机（图中未示出），用于控制本装置内的电路运行。

保护筒2，设于底座1上，且保护筒2筒壁内设有加热丝22，保护筒2内设有测试筒4。

具体的，保护筒2固定于底座1的上表面，为了使得试验时对测试筒4内混凝土振动更加均匀，将振动片31设于保护筒2的下方的中心位置。保护筒2为无底面的圆筒结构，其筒壁分为内外两层，两层之间采用隔热板23隔开，其中，筒壁外层设有微型振动件21，在本实施例中，微型振动件21为微型振动电机，微型振动电机设有8个，8个微型振动电机分为上下两组，均匀分布于筒壁内；筒壁内层设有加热丝22，加热丝22均匀分布于整个保护筒2的筒身上，使其对测试筒4内的混凝土加热更加均匀。

使用时，在测试筒4内注入一定量混有减水剂的混凝土，将测试筒4置于保护筒2内，开启振动电机以及微型振动电机，对测试筒4内的混凝土形成振动，20s后停止振动；开启加热丝22对测试筒在一定温度下进行加热，该温度是模拟混凝土在自然温度环境下的变化。60min之前每隔10min吸水依次，60min后每隔20min用吸管吸取测试筒4内析出的水，直至连续3次无水沁出为止。其计算方式为现有技术，在此不予赘述。

- 文中以举例方式对本实用新型进行了说明，但本实用新型不限于上述具体实施范例，凡基于实用新型所做的任何改动或变形均属于本实用新型要求保护的范围。