1. 一种无碱液体速凝剂，其特征在于，由以下质量量百分含量的组分制备而成：

含有碳原子数不大于6个的羟基羧酸，10~20%；

氢氧化铝，20~30%；

丙烯酰胺，2~4%；

亚甲基双丙烯酰胺，0.5～2%；

引发剂，0.05～0.15%；

无机酸，1~5%；

其余部分为水。

2. 如权利要求1所述的无碱液体速凝剂，其特征在于，所述羟基羧酸为苹果酸、酒石酸中的一种或两种的混合物。

3. 如权利要求1所述的无碱液体速凝剂，其特征在于，所述无机酸为磷酸。

4. 如权利要求1所述的无碱液体速凝剂，其特征在于，所述引发剂为四乙基乙二胺或四甲基乙二胺。

5. 一种无碱液体速凝剂的制备方法，用于制备如权利要求1所述的无碱液体速凝剂，其包括以下步骤：

S1、将羟基羧酸溶于水中配置羟基羧酸溶液；

S2、搅拌条件下将氢氧化铝加入羟基羧酸溶液中，然后升温至70～95℃反应0.5～1小时；

S3、将聚丙烯酰胺加入步骤S2制备的溶液中，继续搅拌反应0.5～1小时；

S4、加入亚甲基双丙烯酰胺和引发剂，控制反应温度60～80℃，搅拌反应0.5～2小时；

S5、将无机酸加入步骤S4制备的溶液中搅拌均匀即可。