本发明公开了一种无碱液体速凝剂及其制备方法，本无碱液体速凝剂由以下质量百分含量的组分制备而成：含有碳原子数不大于6个的羟基羧酸，10~20%；氢氧化铝，20~30%；丙烯酰胺，2~4%；亚甲基双丙烯酰胺，0.5～2%；引发剂，0.05～0.15%；无机酸，1~5%；其余部分为水。本发明液体速凝剂采用无毒的羟基羧酸作为原料取代硫酸根，产品不含硫酸盐、碱金属离子，对金属腐蚀小，对施工人员伤害低；羟基羧酸的羟基增强了水溶性能、同时能与丙烯酰胺配位增强了体系稳定性；丙烯酰胺与羟基羧酸配位后再聚合，形成的网状结构支链多，物理交联密度增加，提高了体系稳定性。