1. 一种可降解型抗菌性复合保鲜膜的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1：通过流延成膜法将PVA制作成PVA膜；

步骤2：配置壳聚糖/β-环糊精/甘油制混合溶液；在所述混合溶液中添加有百里香精油；

步骤3：将步骤2配置的混合溶液铺在PVA膜上，通过流延成膜法最终制备得到保鲜膜；

所述步骤1包括以下步骤：

步骤a:将PVA与丙三醇、柠檬酸依次加入加热混合搅拌均匀, 超声消泡过滤处理制得PVA复合胶；

步骤b:采用流延法将配制好的PVA复合胶倒至模具, 放入烘箱，烘箱温度为55℃，烘烤时间为6h，待时间到达后取出模具置于25℃，50%RH下冷却最终制备得到PVA膜；

步骤2中所述混合溶液的配置包括以下步骤：

步骤a:分别配置壳聚糖溶液、糊化的β-环糊精溶液；

步骤b:将配置好的壳聚糖溶液、糊化的β-环糊精溶液、甘油、百里香精油在70 ℃条件下水浴搅拌均匀，超声并抽真空，得到壳聚糖/β-环糊精/甘油复配溶液；

其中，所述百里香精油的添加方法为：利用70%的吐温-80作为溶解剂，然后将百里香精油溶解其中，最后将带有精油的吐温-80加入到壳聚糖/β-环糊精/甘油复配溶液中；所述甘油可直接加入到壳聚糖/β-环糊精复配溶液中，然后通过搅拌得到复配溶液。

2. 根据权利要求1所述的可降解型抗菌性复合保鲜膜的制备方法，其特征在于，所述百里香精油占所述混合溶液总质量的2%。

3. 根据权利要求1所述的可降解型抗菌性复合保鲜膜的制备方法，其特征在于，

所述壳聚糖溶液的配制包括：首先配制1%的乙酸溶液，其次加入脱乙酰度大于95%的壳聚糖，在50℃条件下搅拌90 min，最终配置成质量百分数为3%的壳聚糖溶液；

所述糊化的β-环糊精溶液配置包括：首先配制β-环糊精溶液，放入85 ℃水浴锅搅拌糊化120 min，得到质量百分数为7%的糊化的β-环糊精溶液；所述甘油的质量百分比为1%。

4. 根据权利要求1-3任一所述方法制备得到的可降解型抗菌性复合保鲜膜。