1. 一种有机硅纳米水基钻井液，其特征在于，所述纳米水基钻井液由按质量百分比计的以下组分：

2～4 .5％膨润土，0 .2～1 .5％羧甲基纤维素，1～2％磺化褐煤，1 .5～3 .0％磺化酚醛树脂，0 .5％～1 .5％氯化钾，0 .5～2 .0％聚丙烯酰胺和0 .3～1 .0％封堵剂组成，余量为水；

所述的封堵剂，通过以下方法制得：将质量分数为15％的双十八烷基二甲基氯化铵水溶液，超声搅拌20～30min ,加入质量分数为10％纳米二氧化硅，105～110℃下，蒸馏10～12h即得所述封堵剂；

所述钻井液的制备方法包括以下步骤：

步骤1、基液的制备：将膨润土与水混合，45～52℃低速搅拌40～55min后，加入氯化钾搅拌

10～20min，之后加入羧甲基纤维素，通氮气搅拌30min，最后35℃恒温养护5～6h即为基液；

步骤2、封堵剂的制备：将质量分数为15％的双十八烷基二甲基氯化铵水溶液，超声搅拌20

～30min，加入质量分数为10％纳米二氧化硅，105～110℃下，蒸馏10～12h即为封堵剂；

步骤3、稳定液的制备：首先，取少量聚丙烯酰胺与水混溶，得到聚丙烯酰胺胶液；之后，按照质量比为1:1 .5加入磺化褐煤及磺化树脂，55～65℃水浴搅拌4～5h得到稳定液；

步骤4、将基液开封后迅速导入泥浆搅拌池，搅拌功率为正常作业功率，然后将封堵剂与水混溶形成透明态硅胶液后，加入到基液中，封堵剂与基液作用时间为3～5h ，最后，加入稳定剂养护3～5h即得有机硅纳米水机钻井液。

2. 如权利要求1所述的有机硅纳米水基钻井液，其特征在于，所述封堵剂水溶液颗粒粒径为50～60nm。