1. 一种负载型纳米金催化剂在制备香兰素中的应用，其特征在于，包括以下步骤：称取100 mg催化剂和1 mmol的香草醇于高压反应釜的内胆中，并加入14 ml 对二甲苯和6 ml 四氢呋喃作为混合溶剂；将高压釜与氩气钢瓶连接，通入氩气，排除反应器中的空气后，使釜内氩气压强保持在10 bar；调节油浴锅温度为120℃，将温度控制在反应预设温度T±1℃后，将反应釜放入油浴中，并伴有搅拌，反应持续时间为24 h；反应结束后，冰水浴冷却20 min，打开反应釜，取出内胆，吸取反应液并用纳米滤头过滤，制备得到香兰素；

所述负载型纳米金催化剂通过以下制备方法制备得到：

步骤1、制备载体Cu-Ce-OY：

步骤1.1、将CuN2O6·3H2O和CeN3O9·6H2O溶解于甲醇，配制成溶液Ⅰ；

步骤1.2、在磁子搅拌下用滴液漏斗逐滴滴加三乙胺，直至溶液pH=9，然后在恒温的油浴中陈化；

步骤1.3、将陈化后的悬浊液倒入砂芯漏斗进行抽滤，用去离子水充分洗涤至中性，再用无水乙醇洗涤；洗涤完毕后，所得滤饼干燥，研磨后，在空气氛围下焙烧；制得载体Cu-Ce-OY，储存待使用；

步骤1.1中的CuN2O6·3H2O与CeN3O9·6H2O的摩尔比为1:0.2-2:3；CuN2O6·3H2O与甲醇的摩尔体积比（mmol/ml）为16:155-26.7:100；

步骤1.2中的磁子搅拌的转速为400-700 rpm；陈化温度为恒温60-80℃，陈化时间为12-24 h；

步骤1.3中的干燥温度为100-120℃，干燥时间为10-14h；焙烧温度为290-610℃，焙烧时间为4-6h；

步骤2、制备负载型纳米金催化剂：

步骤2.1、配制氯金酸水溶液，移取氯金酸溶液稀释至水中，配制成溶液Ⅱ；

步骤2.2、将聚乙烯吡咯烷酮溶解于水中；在搅拌条件下，将聚乙烯吡咯烷酮溶液逐滴加入溶液Ⅱ中，持续搅拌15 min后加入Cu-Ce-OY于上述溶液中，持续搅拌0.5 h；

步骤2.3、待搅拌结束，将硼氢化钠溶解于适量水中，逐滴加入上述溶液中，滴加完毕后继续搅拌2 h；搅拌结束后，将上述溶液过滤，用去离子水洗涤滤饼至中性；洗涤完毕后，所得滤饼干燥过夜，研磨后避光储存，制得Au/Cu-Ce-OY；

所述步骤2.1中的氯金酸水溶液的浓度为0.002-0.01 g/ml，氯金酸溶液与水的体积比为1:40-1:100；

步骤2.2中的聚乙烯吡咯烷酮与水的质量体积比（mg/ml）为10:1-20:1；Cu-Ce-OY与聚乙烯吡咯烷酮的质量比（mg/mg）为500:12；

步骤2.3中的去离子水温度为75-95℃；干燥温度为75-85℃；硼氢化钠与水的质量体积比（mg/ml）为18:1-18:3。