本发明公开了一种适用于公园城市的柔性混凝土仿木纹板及其制备方法，按照质量份由以下组分构成：普通硅酸盐水泥25-35份，硫铝酸盐低碱水泥5-8份，木屑5-10份，20-40目玄武岩砂20-30份，矿物外加剂20-30份，偶联剂0.5-1份，耐碱玄武岩纤维1-5份，碳纳米纤维0.001-0.01份，纳米二氧化硅0.01-0.02份，PE纤维1-3份，竹纤维2-5份，木质纤维1-3份，水15-25份；其制备方法为：原材料称量，干料预混，加水搅拌，料浆抽真空，一次辊压，二次辊压，保湿养护，切割，开槽。本发明的仿木纹板质量轻，强度高，超高韧性，防火防潮，可钉可锯；且在生产过程中节能利废，免蒸养、零排放，效率高。