1. 一种绿色环保电化学保护膜层，其特征在于，包括如下质量百分比的组分：10%～20%的聚苯胺、20%～30%的纳米二氧化钛、50%～70%的PVB，所述保护膜层为双层涂层，所述双层涂层包括：聚苯胺/PVB层、纳米二氧化钛/PVB层，所述绿色环保电化学保护膜层的制备工艺包括以下步骤：

（1）酸溶液与苯胺单体混合，超声后在冰水浴中磁力搅拌；

（2）将氧化剂过硫酸铵与酸溶液混合，加入磁力搅拌的混合液中，反应完成后静置、过滤，用去离子水和乙醇冲洗后干燥得聚苯胺粉末；

（3）取PVB溶解在甲醇中，磁力搅拌再超声，得PVB浆料；

（4）将聚苯胺粉末放入研磨钵里研磨后加入少量甲醇搅拌成浆料，将该浆料加入到PVB浆料中搅拌，得到聚苯胺/PVB均匀的复合涂料；

（5）将聚苯胺、PVB复合涂料以刮涂法涂覆在处理好的金属表面后干燥，得到聚苯胺/PVB复合涂层；

（6）将PVB溶解在甲醇中，磁力搅拌得到PVB浆料；

（7）将纳米二氧化钛粉末加入到PVB浆料中超声后磁力搅拌，得到纳米二氧化钛/PVB浆料；

（8）将涂覆有聚苯胺/PVB复合涂层金属板放入纳米二氧化钛/PVB浆料，采用浸渍提拉法制备纳米二氧化钛/PVB涂层。

2. 根据权利要求1所述的一种绿色环保电化学保护膜层，其特征在于，所述酸溶液为盐酸或硫酸，浓度为1~2 mol/L，体积为100~200 mL，纳米二氧化钛和苯胺的质量比为2~10，APS与苯胺的物质的量比为0.5~1.5。

3. 一种绿色环保电化学保护膜层，其特征在于，包括如下质量百分比的组分：10%～20%的聚苯胺、20%～30%的纳米二氧化钛、50%～70%的PVB，所述保护膜层为双层涂层，所述双层涂层包括：聚苯胺/PVB层、纳米二氧化钛/PVB层，所述绿色环保电化学保护膜层的制备工艺包括以下步骤：

A、将PVB溶解在甲醇中，磁力搅拌，得到PVB浆料；

B、将纳米二氧化钛粉末加入到PVB浆料中超声后磁力搅拌，得到在纳米二氧化钛/PVB浆料；

C、将处理好的金属板放入纳米二氧化钛/PVB浆料，采用浸渍提拉法制备纳米二氧化钛/PVB涂层；

D、酸溶液与苯胺单体混合，超声后在冰水浴中磁力搅拌，将氧化剂过硫酸铵与酸溶液混合，加入磁力搅拌的混合液中，反应完成后静置、过滤，用去离子水和乙醇冲洗后干燥；

E、取PVB溶解在甲醇中，磁力搅拌再超声，得PVB浆料；

F、将聚苯胺粉末放入研磨钵里研磨后加入少量甲醇搅拌成浆料，将该浆料加入到PVB浆料中搅拌，得到聚苯胺、PVB分散均匀的复合涂料；

G、在涂覆有纳米二氧化钛/PVB涂层的金属板上采用刮涂法制备聚苯胺/PVB复合涂层。

4. 根据权利要求3所述的一种绿色环保电化学保护膜层，其特征在于，所述酸溶液为盐酸或硫酸，浓度为1~2 mol/L，体积为100~200 mL，纳米二氧化钛和苯胺的质量比为2~10，APS与苯胺的物质的量比为0.5~1.5。