1. 一种抗菌的形状记忆纤维，其特征在于，该纤维由形状记忆聚氨酯、以及有机抗菌剂通过纺丝技术复合形成，兼具形状记忆性能和抗菌功能，所述有机抗菌剂为聚六亚甲基双胍盐酸盐、卤胺、石碳酸、季铵盐类、胍盐类、异噻唑类、蜂蜜、茶多酚、茶树油、壳聚糖中的一种。

2、权利要求1所述的一种抗菌的形状记忆纤维的制备方法，其特征在于，包括：将形状记忆聚氨酯溶解于二甲基乙酰胺中获得质量分数为25~35wt%的均相溶液；将有机抗菌剂配置成质量分数为10~40wt%的水溶液，以其作为凝固浴，进行湿法纺丝；纺丝结束之后收集纤维并干燥既得。