1. 一种基于银纳米三角片的尿酸检测方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、制备银纳米三角片：在室温条件下将超纯水、AgNO3溶液、柠檬酸三钠溶液、过氧化氢加入圆底烧瓶后剧烈搅拌；随后快速加入NaBH4溶液继续搅拌，合成溶胶，将合成好的溶胶转移到烧杯里，用铝箔包裹烧杯外壁并置于520 nm的LED灯下光照48h得到蓝紫色的银纳米片；将得到的银纳米三角片装于棕色瓶并在4℃的条件下储存；

步骤2、在步骤1制备得到的银纳米三角片中加入待测样本，再加入硫氰酸钾，若此时，400 nm处的吸收峰减弱，575nm处的吸收峰有所回升，则说明待测样本中含有尿酸；

所述步骤1中的超纯水：AgNO3溶液：柠檬酸三钠溶液：过氧化氢的比例（L/mmol/ mmol /mL）为20-28:3-8:45-55:55-65，过氧化氢的质量浓度为25%-35%。

2. 根据权利要求1所述的尿酸检测方法，其特征在于，所述步骤1中的NaBH4与AgNO3溶液的摩尔比为6:25-8:25。

3. 根据权利要求1所述的尿酸检测方法，其特征在于，所述步骤1中的超纯水、AgNO3溶液、柠檬酸三钠溶液、过氧化氢剧烈搅拌时间为1-3min；加入NaBH4溶液后的搅拌时间为20-30min。

4. 根据权利要求1所述的尿酸检测方法，其特征在于，所述步骤2中硫氰酸钾与银纳米三角片的摩尔比为35：2-35:6。