1. 一种降噪雨蓬板材，包括两层支撑层，其特征在于，分别为一层普通降噪层和一层增强降噪层（1），所述增强降噪层（1）设置于普通降噪层上侧，所述增强降噪层（1）为单层结构，所述普通降噪层包括至少一层结构，所述普通降噪层的厚度大于增强降噪层（1）。

2. 根据权利要求1所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述普通降噪层，包括两层支撑层，在两层支撑层之间，设有一层辅助降噪层（3）；辅助降噪层（3）为塑料片，支撑层材料为金属片。

3. 根据权利要求2所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述金属片为铝箔片，分为上铝箔片（2）和下铝箔片（4），两个铝箔片的厚度为0.06~0.12mm。

4. 根据权利要求3所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述塑料片（3）的厚度为2.0~3.0mm。

5. 根据权利要求4所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述增强降噪层（1）为橡胶颗粒层，在普通降噪层上表面喷洒粘附橡胶颗粒，使其形成厚度为0.5~2.5mm厚的一层材料。

6. 根据权利要求5所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述增强降噪层（1）内部的最大高度落差为2.0mm，且所设置的橡胶颗粒之间具有一定间隙。

7. 根据权利要求6所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述增强降噪层（1）的间隙是直线或曲线的槽型结构，使其表面形成一定排水槽（5），便于雨水排出。

8. 根据权利要求7所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述排水槽（5）的截面为倒梯形结构或弧形结构，其上方开口为该排水槽（5）的最大宽度。

9. 根据权利要求3所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，所述铝箔片内侧设有网格状纹路（6）。

10. 根据权利要求9所述的一种降噪雨蓬板材，其特征在于，上铝箔片（2）内部的网格状纹路（6）的网眼尺寸大于和下铝箔片（4）的网眼尺寸。