| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2018113287262 |
|  | 发明创造名称 一种合成巯基-β-环糊精稳定的绿色荧光金纳米簇的方法及其应用 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）云南大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年12月01日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2020112602430650）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 本意见陈述是针对国家知识产权局于2020年12月01日发出的关于《一种合成巯基-β-环糊精稳定的绿色荧光金纳米簇的方法及其应用》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。 一、修改说明 将原权利要求1和3合并成新权利要求1； 将原权利要求4-6依次变成新权利要求3-5，并更改相应的引用关系。 以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。 修改后的权利要求详见权利要求书替换页。 二、意见陈述 1）修改后的权利要求1具有创造性 本申请权利要求1相较于对比文件1具有以下区别特征：（1）目标产物不同；（2）本申请的还原工艺中没有采用NaBH4。 审查员在一审通知书中结合对比文件1反驳了本案的创造性，申请人拟从以下三个方面阐述意见：其一，本申请要解决的技术问题为：针对现有金纳米簇大部分都发射红色荧光、很少有发绿色荧光以及现有稳定剂不具有选择性、应用受限的问题，提供一种合成巯基-β-环糊精稳定的绿色荧光金纳米簇的方法及其应用。对比文件1是为了研究包合作用驱动的金纳米粒子的可逆聚集情况。显然，本申请和对比文件1要解决的技术问题并不相同。 其二，针对上述区别技术特征，本申请权利要求1采用四水合氯金酸和单(6-巯基-6-去氧)-β-环糊精通过一步反应得到金纳米簇Au(0)@Au(I)-6-SH-β-CD，所述金纳米簇Au(0)@Au(I)-6-SH-β-CD，是由0价的金金属核Au(0)以及+1价的壳Au(I)-6-SH-β-CD构成。权利要求1的具体操作为：在90℃的条件下，向反应器中加入四水合氯金酸搅拌10min，再加入单(6-巯基-6-去氧)-β-环糊精剧烈搅拌5min，此时体系形成Au(I)-6-SH-β-CD化合物；然后快速加入氢氧化钠搅拌4h，当溶液中有黄色沉淀物生成，表明6-SH-β-CD已经将Au(I)-6-SH-β-CD中的部分+1的金还原成0价金，最终形成金纳米簇Au(0)@Au(I)-6-SH-β-CD。对比文件1中制备金纳米颗粒的具体操作为：51.6mg的HauCl4溶于20mLDMSO中，然后将该溶液与20mL包含81.5mgNaBH4和35.0mgSH-β-CD的DMSO快速混合，混合物的颜色立即变为深棕色，表明形成了金颗粒，使反应持续24小时，然后加入40mLCH3CN以沉淀胶体，离心收集颗粒，然后用60mLCH3CN：DMSO（1：1）和60mL乙醇洗涤，通过离心从溶液中分离出最终产物，然后在真空（60℃）下干燥超过24小时；通过1HNMR谱图可以证明，SH-β-CD固定在金纳米颗粒上，这种现象类似于Kaifer等报导的烷基硫醇盐封端的金纳米簇。首先，金纳米颗粒和金纳米簇是两种完全不同的物质：纳米簇的粒径小于金纳米粒子，在强烈的量子效应作用下，纳米簇可呈现出可见区域荧光，发光效率远高于纳米粒子，纳米粒子可发生表面等离子共振，纳米簇一般没有。本申请图1给出了金纳米簇的紫外吸收光谱图，在紫外吸收曲线500nm附近没有吸收峰，因此本申请合成的是金纳米簇而不是金纳米粒子，这是区分金纳米簇和金纳米颗粒的显著特征。对比文件1的图5也给出了β-CD-AuPNs的紫外吸收曲线，明显在500nm附近存在吸收峰，并且对比文件1只是阐述了SH-β-CD固定在金纳米颗粒上的这种现象类似于Kaifer等报导的烷基硫醇盐封端的金纳米簇，并非意味着金纳米颗粒和金纳米簇不存在区别。其次，本申请在还原过程并没有加入还原剂NaBH4，对比文件1则加入了还原剂NaBH4，并且在后处理中并未用到氢氧化钠。对比文件1给出的技术启示为HAuCl4在NaBH4还原剂的作用下以及SH-β-CD的存在下生成金纳米颗粒，其并未给出在不加入NaBH4还原剂的作用下HAuCl4可以直接被SH-β-CD还原成金纳米簇，更未给出在形成Au(I)-6-SH-β-CD化合物后还要用氢氧化钠处理才能最终获得金纳米簇。而本申请这种制备金纳米簇的方法在现有技术中也从未出现过。现有合成金纳米簇的方法在本申请背景技术中有详细介绍，本申请正是基于这些方法而作出的改进。因此，本领域技术人员即便结合对比文件1和常规技术手段，也无法得到本申请的技术方案，本申请较比对比文件1具有突出的实质性特点。 其三，本申请较比对比文件1的技术效果显著，本申请的技术效果为：优势一：由紫外吸收曲线500nm附近没有吸收峰可以看出我们合成的是金纳米簇而不是金纳米粒子，由荧光激发发射光谱图可以看出，我们合成的发绿色荧光的金纳米簇的最大激发波长在365nm处，最大发射波长在502nm处，且半峰宽约为50nm。优势二：将合成的金纳米簇离心纯化并溶解在1mL N ,N-二甲基甲酰胺中，分别加入10μL，10mM的邻硝基酚、间硝基酚和对硝基酚并测定其紫外吸收光谱，由图可以看出，这种金纳米簇可以选择性的识别硝基酚类物质，并实现对对硝基酚的灵敏检测。对比文件1的研究结果为：经β-CDs修饰的金纳米粒子通过β-CDs与双视客体间的主客体包合作用自组装成聚集体，使其吸收光谱发生显著变化，并伴随可见光变化。通过添加竞争性的主体α-CD，可以将金聚集体解离成分散的金颗粒，从而从颗粒表面的β-CD空腔中捕获客体分子，加入客体分子后，回收的β-CD-AuNPs再次自组装。因此粒子的聚集和解离是完全可逆和可控的。这种简单而有效的方法来控制金纳米粒子的自组装，有望增加金纳米粒子在包括比色传感器在内的多种技术中的应用，并提供一种重复使用金纳米粒子的方法。显然，本申请和对比文件1的技术效果完全不相同，也可以说对比文件1完全达不到本申请的技术效果。因此，本申请较比对比文件1具有显著进步。 2）关于权利要求2-5的创造性 权利要求2、3、5为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求也具备创造性，权利要求1的创造性如前所述。 权利要求4保护的是权利要求1-3任一所述方法制备的金纳米簇Au(0)@Au(I)-6-SH-β-CD在选择性识别硝基酚类物质检测中的应用。由于对比文件1并未公开本申请的金纳米簇，而且对比文件2公开的L-Cys-β-CD@AuNPs金纳米粒子和本申请的金纳米簇也完全不相同，即便对比文件2公开其金纳米粒子可用作硝基酚类物质的选择性识别，也不能构成对本申请显而易见的技术启示。因此，权利要求4也具备创造性。 综上所述，本申请的权利要求1-5与对比文件1、2结合公知常识相比，是基于不同的技术问题、采用不同的方案进行的发明，且技术效果也有本质不同。对比文件1和2的技术方案不足以对本申请的方案构成显而易见的启示，也不能获得本申请的技术效果。故本申请权利要求1-5的技术方案相较与对比文件1和2具有实质性特征和显著性进步，具备专利法22条3款所规定的创造性。 如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年03月23日 | 年 月 日 |