1. 一种制备氧化物陶瓷的冷压烧结方法，其特征在于，包括以下步骤：制备氧化物纳米粉体，所述氧化物为钛酸钡和锆钛酸钡，制备方法为水热法；将氧化物纳米粉体进行表面同质包覆，所述表面同质包覆的方法为沉淀法；将包覆后的氧化物纳米粉体加入介质进行研磨；将研磨后的混合物放进模具中，对模具施加300MPa-550MPa的压力，并在100-300℃下烧结形成固相陶瓷。

2、根据权利要求1所述的一种制备氧化物陶瓷的冷压烧结方法，其特征在于，所述介质包括水、乙酸或氨水。

3、根据权利要求1所述的一种制备氧化物陶瓷的冷压烧结方法，其特征在于，所述烧结过程的温度为180~230℃，时间为30min~3h。

4、根据权利要求1所述的一种制备氧化物陶瓷的冷压烧结方法，其特征在于，所述固相陶瓷的相对密度为92~99%。