- 一步法合成绿色荧光铜纳米簇的方法，其特征在于：

在水浴40℃条件下，向反应器中加入0.01 M 的Cu(NO3)2 1 mL，预热搅拌2 min后，在剧烈搅拌下加入0.2 M的抗坏血酸（AA）6.0 mL，硝酸铜与抗坏血酸的摩尔比为1：120，搅拌混匀后用HCl调节pH=2.0；随后保持快速搅拌状态约2.0 h直至溶液颜色变为淡黄色，在365 nm紫外灯下检测有明显的绿色荧光产生则可停止反应，即合成了AA-CuNCs。

2．根据权利要求1所述的方法，制备得到的绿色荧光铜纳米簇，其特征在于其最大激发波长为375 nm，最大发射波长为534 nm。

3. 根据权利要求1所述的方法，所述的反应pH条件为2。

4. 根据权利要求1所述的方法，所述反应温度为40℃，反应时间为2.0 h。