意见陈述书附页

申请号：201811328919.8

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2021年03月19日发出的关于《一种一步法合成绿色荧光铜纳米团簇的制备方法》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求1和3合并成新权利要求1；

将原权利要求4和5分别变成新权利要求3和4，并更改相应的引用关系。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1）修改后的权利要求1具有创造性

本申请权利要求1相较于对比文件1具有以下区别特征：（1）本申请在水浴40℃条件下反应，并且加入0.01M的Cu(NO3)2后预热搅拌2min，加入0.2 M的抗坏血酸（AA）6.0 mL；（2）本申请限定了硝酸铜与抗坏血酸的摩尔比为1：120，用HCl调节pH=2.0；随后保持快速搅拌状态约2.0 h；（3）本申请无需黑暗中搁浅。

审查员在一审通知书中结合对比文件1反驳了本案的创造性，申请人拟从以下两个方面阐述意见：

其一，针对上述区别技术特征，本申请权利要求1的具体操作为：在水浴40℃条件下，向反应器中加入0.01 M 的Cu(NO3)2 1 mL，预热搅拌2 min后，在剧烈搅拌下加入0.2 M的抗坏血酸（AA）6.0 mL，硝酸铜与抗坏血酸的摩尔比为1：120，搅拌混匀后用HCl调节pH=2.0；随后保持快速搅拌状态约2.0 h直至溶液颜色变为淡黄色，在365 nm紫外灯下检测有明显的绿色荧光产生则可停止反应，即合成了AA-CuNCs。对比文件1公开的具体操作为：通过在室温下将含有0.1M AA的新鲜水溶液350ul添加到0.1M的Cu（NO3）2水溶液350ul中，摇动10秒钟后（即向反应器中加入Cu（NO3）2，加入抗坏血酸AA，搅拌均匀），将反应混合物在室温下于黑暗中搁浅3小时，以形成FL Cu NCs（即荧光铜纳米团簇）；Cu NCs溶液在日光下呈淡黄色透明，在365nm UV激发下显示出明亮的蓝色荧光。显然，本申请与对比文件1反应过程中的温度、反应时间、pH值以及反应底物的配比等各项参数均不相同，甚至可以说对比文件1给出的控制参数刚好给了本申请相反的技术启示。并且，鉴于对比文件1公开的反应控制参数都是具体值，其并未明显或是隐含给出如何对这些反应控制参数进行调整以获得相同效果的AA-CuNCs的技术启示。而本领域技术人员在对比文件1公开内容的基础上，已经可以成功制备出AA-CuNCs，无要解决的技术问题，因此没有动机对这些反应控制参数进行相关调整进而得出本申请的技术方案。而本申请这种制备铜纳米团簇的方法在现有技术中也从未出现过。因此，本领域技术人员即便结合对比文件1和常规技术手段，也无法得到本申请的技术方案，本申请较比对比文件1具有突出的实质性特点。

其二，本申请较比对比文件1的技术效果显著，本申请的技术效果为：

1.	合成所需时间短，合成条件简单，无需严格的黑暗避光环境。

2.	本发明所合成的铜纳米簇显强荧光，且水溶性好，稳定性强。

3.	在荧光纳米簇的应用上，由于绿色荧光铜纳米簇的发射波长比蓝色荧光铜纳米簇的长，在生物应用中，可以成功避开生物分析，如氨基酸、蛋白质等的荧光，提高分析的准确性和抗干扰能力。本申请说明书具体实施例部分给出了制备的绿色荧光铜纳米簇的表征结果。《专利审查指南》第二部分4章节的第 3.2.2小节中关于显著的进步的判断的规定：在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步： (2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平。尽管对比文件1也得到了绿色荧光铜纳米簇，本申请提供了另一技术构思的制备方法，并获得不比对比文件1差的技术效果。因此，本申请较比现有技术具有显著进步。

2）关于权利要求2-4的创造性

权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，其从属权利要求也具备创造性，权利要求1的创造性如前所述。

综上所述，本申请的权利要求1-4与对比文件1结合公知常识相比，是采用不同发明构思的方案进行的发明，且技术效果也不比对比文件1差。对比文件1的技术方案不足以对本申请的方案构成显而易见的启示。故本申请权利要求1-4的技术方案相较与对比文件1具有实质性特征和显著性进步，具备专利法22条3款所规定的创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。