| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019104794864 |
|  | 发明创造名称 一种石墨烯改性丙烯酸乳液及其制备方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川恒力盛泰石墨烯科技有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年12月24日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2020122101974640）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的国家知识产权局： 申请人收到了国家知识产权局对申请号为201910479486.4发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷： 一、修改说明： 1、将权利要求2和5中的附加技术特征加入到权利要求1中，形成新的权利要求1。 2、删除权利要求2和5，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系，详见修改后的权利要求书。 以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。详见修改后的权利要求书。 二、关于修改后的权利要求1的创造性 修改后的权利要求1与对比文件1的区别在于：权利要求1使用丙烯酸羟乙酯，而对比文件1公开的是甲基丙烯酸丙酯；各组分用量不同；所述的乳化剂为辛基酚聚氧乙烯醚和十二烷基硫酸钠的混合物，质量比为1-5：1； 基于上述区别技术特征，本发明通过将石墨烯与丙烯酸乳液合成的过程中，对丙烯酸乳液进行原位改性，可以有效解决水性丙烯酸乳液防水性不强，硬度差，防腐、防锈能力差等问题。由表1可知，本发明的防水性能做到200小时不起泡，硬度达到H，耐盐雾时间达到300小时。 对比文件1 (CN109796815A，公开日为2019年05月 24日）公开了一种石墨烯改性苯丙乳液的制备方法，没有公开上述区别技术特征，且对比文件1的石墨烯改性苯丙乳液的固含量达到43.16% ，粘度达到1523 mPa•s，pH 为7.5，而对比文件1的效果是形成一个完整的互穿回路，可应用于防腐、防辐射、防静电等多种功能性涂料中。但是上述实验数据与防腐、防辐射、防静电并不对应，无法证明该石墨烯改性苯丙乳液具有防腐、防锈能力，提高硬度的效果，因此，本申请相对于对比文件1具有预料不到的技术效果。 审查意见里指出：辛基酚聚氧乙烯醚、十二烷 基硫酸钠为本领域已知的乳化剂种类，过硫酸钠、过硫酸钾为常见的引发剂种类，氧化石墨烯、还原氧化石 墨烯、石墨烯微片、石墨烯量子点分散液是本领域已知的石墨烯种类，在对比文件1公开的上述内容的基础上，本领域技术人员可以根据实际需要对乳化剂的组成和用量比、引发剂种类、石墨烯分散液的种类和浓度等进行调整。 申请人并不这样认为，申请人认为：首先，本申请的各组分的选择及乳化剂的配比，是为了有效解决水性丙烯酸乳液防水性不强，硬度差，防腐、防锈能力差等问题，并非仅是公知常识的运用或常规选择；其次，材料科学的研究虽然是需要实验来验证的，但不是通过实验确定出来的技术参数或其他特征就不是创新，对于本申请的组分含量，如果细分的话，每个组分元素的作用都是有其自然特性的，显然，审查员不能通过这种事后的惯用推理，就否定申请人在组分含量创新上的辛勤劳动，否定申请人对于现有技术的大胆突破，否定申请人的创新成果。有时因为一个组分的取舍或含量不同，就会得到截然不同的结果，因此科学的实验包括了简单的劳动但不仅限于简单的重复实验。 因此，修改后的权利要求1相对于对比文件1和公知常识具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。 三、关于修改后权利要求2-3的创造性 在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，其从属权利要求2-3也必然具有创造性。 四、关于修改后权利要求4的创造性 修改后权利要求4与修改后的权利要求1具有单一性，在修改后的权利要求1具有创造性的前提下，修改后权利要求4也必然具有创造性。 五、关于修改后权利要求5-8的创造性 在修改后的权利要求4具有创造性的前提下，其从属权利要求5-8也必然具有创造性。 综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会, 联系电话：13551134124。 请审查员继续审查。 致礼 申请人：四川恒力盛泰石墨烯科技有限公司 2021年04月20日

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2021年04月29日 | 年 月 日 |