1. 一种防致敏的手术止血纱，其特征在于，包括纳米纤维网单向导湿层（1）、杀菌层（2）、止血层（3）、褶状抗拉层（4）和水凝胶吸收层（7），所述纳米纤维网单向导湿层（1）的顶端设置有杀菌层（2），且杀菌层（2）远离纳米纤维网单向导湿层（1）的一端设置有止血层（3），并且止血层（3）远离杀菌层（2）的一端设置有褶状抗拉层（4），所述褶状抗拉层（4）的顶端设置有水凝胶吸收层（7），且水凝胶吸收层（7）远离褶状抗拉层（4）的一端设置有离型纸层（8），所述杀菌层（2）内部的中心位置处设置有纳米氧化石墨烯（10），且纳米氧化石墨烯（10）上方的杀菌层（2）内部设置有第一羧甲基纤维素钠（9）。

2. 根据权利1所述的一种防致敏的手术止血纱，其特征在于：所述止血层（3）内部的中心位置处设置有无纺布基层（14），且无纺布基层（14）两端的止血层（3）内部皆设置有胍基壳聚糖（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种防致敏的手术止血纱，其特征在于：所述褶状抗拉层（4）的顶端设置有五组等间距的第二加强筋（6），第二加强筋（6）的顶端与水凝胶吸收层（7）的底端固定连接。

4. 根据权1所述的一种防致敏的手术止血纱，其特征在于：所述褶状抗拉层（4）的底端设置有五组等间距的第一加强筋（5），第一加强筋（5）的底端与止血层（3）的顶端固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种防致敏的手术止血纱，其特征在于：所述纳米氧化石墨烯（10）下方的杀菌层（2）内部设置有银纳米粉（11），且银纳米粉（11）的厚度与第一羧甲基纤维素钠（9）的厚度相等。

6. 根据权利要求1所述的一种防致敏的手术止血纱，其特征在于：所述胍基壳聚糖（13）远离无纺布基层（14）一端的止血层（3）内部分别设置有月桂酰基硫酸脱乙酰基壳聚糖（12）与第二羧甲基纤维素钠（15），且月桂酰基硫酸脱乙酰基壳聚糖（12）的厚度与第二羧甲基纤维素钠（15）的厚度相等。