1. 一种氧化硅陶瓷烧结方法，其特征在于，包括以下步骤：制备氧化硅粉末；对氧化硅粉末进行前处理得到前驱物，该前处理的过程包括：在氧化硅粉末中加入溶剂后研磨20~30min，所述溶剂包括去离子水、醇、酮、酯、乙酸中的一种或者多种的混合；将前驱物放入模具中；将模具加压烧结后冷却得到氧化硅固相陶瓷，所述加压烧结的具体控制参数为：压力为300MPa~1GPa，烧结温度为180~300℃，烧结时间为30min~2h；

所述氧化硅粉末的制备方法包括：将正硅酸乙酯和乙醇混合均匀，加入去离子水混合均匀，再加入乙酸或者氨水催化反应得到溶胶，将溶胶依次静置、离心、洗涤、干燥后得到氧化硅粉末。

2、根据权利要求1所述的一种氧化硅陶瓷烧结方法，其特征在于，所述正硅酸乙酯和乙醇的体积比为1:（5~20）。

3、根据权利要求1所述的一种氧化硅陶瓷烧结方法，其特征在于，所述静置时间为5~20h。

4、根据权利要求1所述的一种氧化硅陶瓷烧结方法，其特征在于，所述干燥温度为80~120℃，时间为2~3h。

5、根据权利要求1所述的一种氧化硅陶瓷烧结方法，其特征在于，所述氧化硅固相陶瓷的相对密度为85~95%。