1. 一种微波辅助的氧化锌陶瓷烧结方法，其特征在于，包括以下步骤：使用酸溶液对氧化锌粉末进行前处理得到混合物，所述氧化锌粉末粒径小于50μm；将混合物放入模具中，将模具在微波环境下加压烧结后冷却得到氧化锌固相陶瓷, 所述在微波环境下加压烧结的控制参数为：微波功率小于300W，微波频率为915MHz，压力不超过10MPa，烧结温度不超过300℃，烧结时间为4~30min。

2、根据权利要求1所述的一种微波辅助的氧化锌陶瓷烧结方法，其特征在于，所述酸溶液包括甲酸溶液、乙酸溶液。

3、根据权利要求1或3所述的一种微波辅助的氧化锌陶瓷烧结方法，其特征在于，所述酸溶液的质量浓度低于40%。

4、根据权利要求1所述的一种微波辅助的氧化锌陶瓷烧结方法，其特征在于，所述模具为陶瓷模具。

5、根据权利要求1所述的一种微波辅助的氧化锌陶瓷烧结方法，其特征在于，所述氧化锌固相陶瓷的相对密度大于90%。