1. 一种含铁羟基磷灰石的制备方法，其特征在于，包括：

（1）将（CaNO3)2·4H2O、Fe(NO3)3·9H2O、(NH4)2HPO4分别配制成溶液，于35~40℃、搅拌速度为400~600rpm条件下先将Fe(NO3)3·9H2O溶液缓慢加入至（CaNO3)2·4H2O溶液中充分混匀，再将(NH4)2HPO4溶液缓慢加入并充分混匀；

（2）将溶液用稀酸调节pH值至2.0~2.5，再用弱碱调节pH值至10.0~10.5，得到反应浆料；

（3）将反应浆料采用超声-微波协同方式进行合成，具体控制参数为：超声功率为50W~60W，超声频率为40~50KHz，微波功率为300~400W，反应温度为70~90℃，反应时间为700~1000s；

（4）将反应完成后的浆料依次过滤、清洗、干燥后得到Fe-HA固体。

2、根据权利要求1所述的一种含铁羟基磷灰石的制备方法，其特征在于，所述步骤（1）中配制溶液的具体过程为：按照（CaNO3)2·4H2O、Fe(NO3)3·9H2O、(NH4)2HPO4的质量比为（2.98~2.2）：（0~1）：（0.5:~1.1）配料。

3、根据权利要求1所述的一种含铁羟基磷灰石的制备方法，其特征在于，所述步骤（2）中的稀酸为质量浓度为15%的稀硝酸。

4、根据权利要求1所述的一种含铁羟基磷灰石的制备方法，其特征在于，所述步骤（2）中的弱碱为质量浓度为50%的氨水。

5、根据权利要求1所述的一种含铁羟基磷灰石的制备方法，其特征在于，所述步骤（4）中干燥的具体控制参数为：干燥温度为70~90℃，干燥时间为10~12h。

6、权利要求１~5任意一项所述的一种含铁羟基磷灰石的制备方法获得的含铁羟基磷灰石在制备牙科光固化树脂中的用途。