本发明提供一种柔性Ag/Zn导电薄膜及其制备方法和应用。该Ag/Zn导电薄膜的制备方法包括以下步骤：步骤1：将银粒和锌粒分别去除表面杂质并清洗干燥；步骤2：将基底处理成方形片，浸入乙醇溶液中超声处理，再采用紫外臭氧处理；步骤3：将预处理得到的银粒和锌粒混合均匀后采用真空旋转蒸镀法将其负载于基底上。本发明的柔性Ag/Zn导电薄膜的导电层形貌为Ag纳米粒子与Zn纳米粒子的复合物，粒径均一，电子迁移率高，导电性与透光性良好，并且导电层与透明基底层结合力强。此外，本发明制备柔性导电薄膜的时间较短，可在20~40 min完成整个流程，工艺路径短，操作简单，成本低，适合于商业生产。