1. 一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，包括：

（1）将处理干净的猪皮脱脂，脱脂完成后去除杂蛋白；

（2）将除完杂蛋白的猪皮于0~4℃用醋酸溶液调节pH值为2.0~2.5，并恒温浸泡搅拌8~10h，之后继续加入等体积的该醋酸溶液和胃蛋白酶进行酶解，酶解结束后过滤，保留滤液；

（3）在滤液中加入氯化钠溶液进行盐析，盐析结束后离心得到胶原蛋白粗提物；

（4）用pH2.7的醋酸溶液溶解胶原蛋白粗提物，再依次以pH3.0的醋酸溶液透析3~4d、超纯水透析1~2d，之后冻干，得到胶原蛋白纯品；

（5）以钛酸四丁酯和稀酸为原料制备二氧化钛溶胶，将二氧化钛溶胶依次烘干、破碎、煅烧、破碎后得到纳米级二氧化钛样品；

（6）将胶原蛋白纯品溶于0.5 mol/L的醋酸溶液中，加入纳米级二氧化钛样品，二氧化钛与胶原蛋白的比例为1：（1~8），混匀，超声分散后浸渍18~24h，再依次烘干、破碎、煅烧、破碎后即得胶原蛋白TiO2复合催化剂，该催化剂以胶原蛋白为载体，担载纳米级二氧化钛活性成分。

2、根据权利要求1所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述步骤（1）中脱脂工艺的控制参数为：在猪皮中加入质量浓度为0.5~1.0%的十二烷基苯磺酸钠溶液并将体系利用超声波脱脂，其中料液比为1:（2.0~3.0），脱脂温度为20~25℃，超声功率为80~100W，脱脂时间为2~2.5h。

3、根据权利要求1所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述步骤（1）中去除杂蛋白工艺的控制参数为：将脱脂猪皮浸泡在质量浓度为1~5%的氯化钠溶液中，料液比为1:（3~8），浸泡时间为2~4h。

4、根据权利要求1所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述步骤（2）中酶解工艺的控制参数为：醋酸加入量以浸泡后猪皮和醋酸溶液料液比为1：（10~20）计，胃蛋白酶加入量为原始猪皮干重的1~1.2%，酶解温度为0~4℃，酶解时间为16~18h。

5、根据权利要求1所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述步骤（3）中盐析工艺的控制参数为：氯化钠溶液浓度为1.0~1.5mol/L，盐析时间为6~12h。

6、根据权利要求1或5所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述步骤（3）中离心转速为8000~12000r/min，离心时间为10~15min。

7、根据权利要求1所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述步骤（5）中制备二氧化钛凝胶的具体工艺为：室温下将钛酸四丁酯缓慢加入到无水乙醇中搅拌均匀，再加入稀酸调节pH 至2~3，然后于40~50℃超声分散得到二氧化钛溶胶。

8、根据权利要求7所述的一种胶原蛋白TiO2复合催化剂的制备方法，其特征在于，所述稀酸为醋酸溶液或者稀硝酸。

9、权利要求1~8任意一项所述的制备方法获得的胶原蛋白TiO2复合催化剂在污水处理中的应用。