1. 一种制备氧化物陶瓷的冷压烧结方法，其特征在于，包括以下步骤：制备氧化物纳米粉体，所述氧化物为锆钛酸钡，制备方法为水热法；将氧化物纳米粉体进行表面同质包覆，所述表面同质包覆的方法为沉淀法，具体包括：将一定比例的醋酸钡、正丙醇锆和钛酸四丁酯溶于乙酸和乙二醇甲醚的混合溶剂中，配置0.2 mol/L BaZr0.2Ti0.8O3溶胶；将水热法制备的锆钛酸钡粉体分散在乙酸和乙二醇甲醚混合溶剂中，加入5 mol% BaZr0.2Ti0.8O3溶胶，然后滴入溶剂体积1.5倍的氨水，使溶胶沉淀，所得悬浊液90℃搅拌蒸发，然后120℃干燥12 小时，所得粉体在600℃下煅烧2小时；将包覆后的锆钛酸钡氧化物纳米粉体加入介质进行研磨；将研磨后的混合物放进模具中，对模具施加300MPa-550MPa的压力，并在180~230℃下烧结30min~3h形成相对密度为94%的固相陶瓷。

2、根据权利要求1所述的一种制备氧化物陶瓷的冷压烧结方法，其特征在于，所述介质包括水、乙酸或氨水。