1. 一种石墨烯改性丙烯酸乳液，其特征在于，按照质量份包括以下组分：10-50份水、甲基丙烯酸甲酯20-40份、苯乙烯10-30份、丙烯酸丁酯20-30份、丙烯酸羟乙酯10-20份、乳化剂1-10份、引发剂0.1-5份、氨水0.1-5份、石墨烯分散液0.1-5份；

所述的乳化剂为辛基酚聚氧乙烯醚和十二烷基硫酸钠的混合物，质量比为1-5：1；

所述的石墨烯分散液是质量浓度为0.01-5%；

所述的石墨烯改性丙烯酸乳液的制备方法，包括以下步骤：

步骤1、称量：按照质量份称量以下组分：10-50份水、甲基丙烯酸甲酯20-40份、苯乙烯10-30份、丙烯酸丁酯20-30份、丙烯酸羟乙酯10-20份、乳化剂1-10份、引发剂0.1-5份、氨水0.1-5份、石墨烯分散液0.1-5份；

步骤2、在常温下，将称量好的水和乳化剂在反应釜中搅拌均匀，搅拌速度为50-300rpm，然后依次加入甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯，搅拌处理10-60min；

步骤3、控制反应釜反应温度为70-100℃，搅拌速度为100-300rpm，然后缓慢滴加引发剂和石墨烯分散液，让石墨烯均匀地分散在乳胶粒子内，形成稳定、均匀的石墨烯改性丙烯酸乳液；

步骤4、加入氨水，调节PH值，然后过滤，即获得石墨烯改性丙烯酸乳液。

2、根据权利要求1所述的石墨烯改性丙烯酸乳液，其特征在于，所述的引发剂为过硫酸铵、过硫酸钠或过硫酸钾中的一种或几种。

3、根据权利要求1所述的石墨烯改性丙烯酸乳液，其特征在于，所述的石墨烯分散液是氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、石墨烯微片或石墨烯量子点分散液中的一种或几种。

4、一种石墨烯改性丙烯酸乳液的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、称量：按照质量份称量以下组分：10-50份水、甲基丙烯酸甲酯20-40份、苯乙烯10-30份、丙烯酸丁酯20-30份、丙烯酸羟乙酯10-20份、乳化剂1-10份、引发剂0.1-5份、氨水0.1-5份、石墨烯分散液0.1-5份；

步骤2、在常温下，将称量好的水和乳化剂在反应釜中搅拌均匀，搅拌速度为50-300rpm，然后依次加入甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯，搅拌处理10-60min；

步骤3、控制反应釜反应温度为70-100℃，搅拌速度为100-300rpm，然后缓慢滴加引发剂和石墨烯分散液，让石墨烯均匀地分散在乳胶粒子内，形成稳定、均匀的石墨烯改性丙烯酸乳液；

步骤4、加入氨水，调节PH值，然后过滤，即获得石墨烯改性丙烯酸乳液；

所述的乳化剂为辛基酚聚氧乙烯醚和十二烷基硫酸钠的混合物，质量比为1-5：1；

所述的石墨烯分散液是质量浓度为0.01-5%。

5、根据权利要求4所述的制备方法，其特征在于，所述步骤3中的滴加时间为3-5h。

6、根据权利要求4所述的制备方法，其特征在于，所述步骤4中的调节PH值为7-8之间，过滤的筛目数为100-300目。

7、根据权利要求4所述的制备方法，其特征在于，所述的引发剂为过硫酸铵、过硫酸钠或过硫酸钾中的一种或几种；所述的石墨烯分散液是氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、石墨烯微片或石墨烯量子点分散液中的一种或几种。