1. 一种地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、制备地龙糖浆：取地龙浸于清水中洗净泥土，取出置于吸水纸上吸净水分，得到预处理后的地龙，将预处理后的地龙与白糖混合，静置，地龙即逐渐析出体液而萎缩；将混合物离心、过滤2-3次，取其浸出液即为地龙糖浆；

步骤2、制备纳米银溶胶：取纳米银置于蒸馏水中，超声处理，即得到纳米银溶胶；

步骤3、制备地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂：选用聚丙烯酸钠为交联骨架，甘羟铝为交联剂，甘油为保湿剂，EDTA及酒石酸为交联调节剂，卡波姆、CMC-Na、PVPk30为增粘剂，丙二醇为促渗剂，制备得到地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂；

所述步骤3中的制备地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂具体为：

步骤3.1、将甘油和乙二醇混合并进行搅拌处理，先加入EDTA，充分搅拌后，再加入甘羟铝，充分搅拌后，作为A相；

步骤3.2、将聚丙烯酸钠、CMC-Na和PVPK30用等量递加混合法混合均匀作为B相；

步骤3.3、将卡波姆加入蒸馏水中，待聚合物润湿，搅拌充分后备用作为C相；

步骤3.4、将酒石酸和高岭土依次溶解于蒸馏水中，最后加入地龙糖浆和纳米银溶胶，搅拌充分后作为D相；

步骤3.5、在搅拌条件下，将B相加入A相，6min后，将C相加入AB混合相中，搅拌2 min，最后加入D相，搅拌20 min，然后超声脱气15 min后均匀涂于无纺布上，烘干0.5 h，室温固化48 h，盖上背衬层，厚度为1.5 mm，密封包装，室温保存；

所述步骤3.1中的甘油与乙二醇的质量比为4.5:1-5:1；甘油和乙二醇混合搅拌转速为230-280 r/min，搅拌时间为1-3min；EDTA与甘油的质量比为0.01:1-0.01:1.5；甘羟铝与甘油的质量比为1:48-2:48；加入EDTA和甘羟铝分别搅拌3-8min；

所述预处理后的地龙与白糖的质量比为1:0.6-1:1.6，静置时间为静置1.5-2.5 h；

所述步骤3.2中的聚丙烯酸钠、CMC-Na和PVPK30的质量比为12-15:3-8:1-5，CMC-Na与甘羟铝的质量比为1:0.1-1:0.5；

所述步骤3.3中的卡波姆与蒸馏水的质量比为0.2:15-0.6:15; 搅拌转速280-320 r/min，搅拌时间为25-35min，其中，卡波姆与甘羟铝的质量比为5:3-10:3；

所述步骤3.4中的酒石酸与高岭土的质量比为1:3-3:3；地龙糖浆与酒石酸的体积质量比（ml/g）为1:0.02-1:0.06；纳米银溶胶与酒石酸的体积质量比（ml/g）为1:0.1-1:0.15；搅拌转速为220-280r/min，搅拌时间为3-8min，酒石酸与甘羟铝的质量比为2:5-6:5。

2.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤2中的纳米银与蒸馏水的质量体积比（g/L）为1:20-8:20，超声时间为5-15min。

3.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤3.5中的搅拌转速220-280r/min。

4.一种权利要求1-3中任一权利要求所述的制备方法制备得到的地龙糖浆纳米银水凝胶贴剂。