一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及装饰建筑领域，具体涉及一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板及其制备方法。

背景技术

[0002] 目前，用于风景园林区、公园市政、建筑外立面和室内墙面等大多采用石材、瓷砖、金属及玻璃等，类型单一，质感较为普通，尤其用于风景园林等区域，存在融入性差和协调性较差的问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板及其制备方法，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明提供一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其包括由多个竹片排列构成的凹凸有序的外模板体，并在任意相临两个竹片之间填充有透明粘接剂；在外模板体的背面浇铸有一混凝土层，在混凝土层内还均匀布置有pp纤维和/或木质纤维。

[0005] 进一步地，混凝土层内、临近竹片的位置处还嵌入有爪钉结构，爪钉结构布置在相临两个竹片间的区域后侧。

[0006] 进一步地，爪钉结构呈弯折状，且呈钝角结构，爪钉结构的两个爪件分别朝向相临的两个竹片。

[0007] 进一步地，透明粘接剂中还填充有荧光粉。

[0008] 进一步地，混凝土层内还设有一功能腔，功能腔内填充有防火材料。

[0009] 进一步地，混凝土层的两侧分别设置有可相互对接连接的对接结构A和对接结构B。

[0010] 进一步地，对接结构A设置为不规则凸棱，对接结构B设置为与不规则凸棱相配合的槽体。

[0011] 一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的制备方法，其包括步骤为：制作外模板体，将多个竹片凹凸有序的进行排列；配置浇筑材料，所述浇筑材料为高纤维混凝土；浇筑成型，将浇筑材料布卸至外模板体构成的模具内；收面，待浇筑材料初凝，进行抹面操作；养护，使用塑料薄膜进行覆盖，保湿养护16h~20h，至同条件养护试件抗压强度达到5-10MPa；脱模，将养护好的成型挂板从模具内脱出，水平叠放在干净托盘上，涂刷防污保护膜，待保护膜风干后，在板材之间放置一层2-5mm厚的EPE珍珠棉泡沫板。

[0012] 进一步地，所材料的配置配方为，白色硅酸盐水泥30-35份、滑石粉10-20份、200~300目石英粉10-20份、20-40目石英砂15-20份、PP纤维1-2份、木质纤维0.5-1份、色粉0.1-0.2份、聚羧酸高性能减水剂0.5-1份、水10-15份。

[0013] 进一步地，在配置浇筑材料时，先按照配置配方进行各组分的称量；再进行搅拌，将称量好的骨料、水泥、掺合料、色粉、减水剂、水依次加入搅拌机混合搅拌，搅拌时间5min~10min，至拌合物均匀；之后添加纤维，将称量好的PP纤维和木质纤维依次加入搅拌机，继续搅拌4min-6min，至纤维在拌合物中均匀分散，得到浇筑材料。

[0014] 本发明的有益效果为：该适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板及其制备方法结构新颖，设计巧妙，提高了与自然环境的融合性和协调性，打破了混凝土冰冷的刻板印象，并且生态环保，可广泛运用于公园建设、景观挡墙、建筑外立面、室内墙面及家具定制等领域。且可在保证力学性能的前提下，降低板材厚度，减轻重量，便于安装，节约成本。

附图说明

[0015] 图1示意性地给出了适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的结构示意图。

[0016] 图2示意性地给出了适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的一种外模板体的示意图。

[0017] 图3示意性地给出了适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的爪钉结构的设置示意图。

[0018] 图4示意性地给出了适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的防火材料的设置示意图。

[0019] 图5示意性地给出了适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的对接结构A和对接结构B的设置示意图。

[0020] 其中：1、竹片；2、外模板体；3、透明粘接剂；4、混凝土层；5、爪钉结构；6、功能腔；7、防火材料；8、对接结构A；9、对接结构B。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一种实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明的保护范围。

[0022] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0023] 如图1~图5所示，该适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板包括由多个竹片1排列构成的、且凹凸有序的外模板体2，并在任意相临两个竹片1之间填充有透明粘接剂3，通过透明粘接剂3使得相临两竹板可以紧密连接，填充之间的缝隙。

[0024] 在外模板体2的背面浇铸有一混凝土层4，即可加固其整体结构，满足挂板的使用需要，又可结合竹板整体构成一种自然元素挂板，以适应于生态及风景区的贴合性使用等，与自然环境的融合性和适应性更强。

[0025] 该适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板打破了混凝土冰冷的刻板印象，并且生态环保，可广泛运用于公园建设、景观挡墙、建筑外立面、室内墙面及家具定制等领域。

[0026] 在混凝土层4内还均匀布置有pp纤维和/或木质纤维，可用以提高混凝土层4的性能，使其具有优异的力学性能。其采用高性能纤维混凝土浇筑，可在减小厚度的同时，满足较高的抗折强度。

[0027] 该适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板结构新颖，设计巧妙，提高了与自然环境的融合性和协调性，打破了混凝土冰冷的刻板印象，并且生态环保，可广泛运用于公园建设、景观挡墙、建筑外立面、室内墙面及家具定制等领域。且可在保证力学性能的前提下，降低板材厚度，减轻重量，便于安装，节约成本。

[0028] 本发明还给出一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的制备方法，其包括制作外模板体2，将多个竹片1凹凸有序的进行排列；可根据实际使用情况进行排列，构成不同的外模板体2，满足使用设计需要。

[0029] 配置浇筑材料，浇筑材料为高纤维混凝土；具体地，浇筑材料的配置配方为，白色硅酸盐水泥30-35份、滑石粉10-20份、200~300目石英粉10-20份、20-40目石英砂15-20份、PP纤维1-2份、木质纤维0.5-1份、色粉0.1-0.2份、聚羧酸高性能减水剂0.5-1份、水10-15份。

[0030] 还可进一步限定为白色硅酸盐水泥32份、滑石粉11份、200~300目石英粉15份、20-40目石英砂20份、PP纤维2份、木质纤维1份、色粉0.2份、聚羧酸高性能减水剂1份、剩余为水。

[0031] 在配置浇筑材料时，先按照配置配方进行各组分的称量；再进行搅拌，将称量好的骨料、水泥、掺合料、色粉、减水剂、水依次加入搅拌机混合搅拌，搅拌时间5min~10min，至拌合物均匀。

[0032] 之后添加纤维，将称量好的PP纤维和木质纤维依次加入搅拌机，继续搅拌4min-6min，至纤维在拌合物中均匀分散，得到浇筑材料。

[0033] 接着进行浇筑成型，将浇筑材料布卸至外模板体构成的模具内；再收面，待浇筑材料初凝，进行抹面操作。同时还可进行养护，即使用塑料薄膜进行覆盖，保湿养护16h~20h，至同条件养护试件抗压强度达到5-10MPa。

[0034] 最后进行脱模，将养护好的成型挂板从模具内脱出，水平叠放在干净托盘上，涂刷防污保护膜，待保护膜风干后，在板材之间放置一层2-5mm厚的EPE珍珠棉泡沫板。

[0035] 该制备方法得到的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板具有以下优势。

[0036] 优势一：自然融合性和协调性能好；以竹子为模具制作，表面纹理似竹子造型，竹子的肌理打破传统混凝土冰冷、麦厉的感觉，亲近自然，起到以周边自然环境相协调适应。

[0037] 优势二：力学性能好；其采用高性能纤维混凝土浇筑，挂板厚度薄，但抗折强度高，可在保证力学性能的前提下，降低挂板厚度，减轻重量，便于安装，节约成本。

[0038] 优势三：安装方便；还可预制成板材，现场粘接或干挂安装，安装方式简单，可实现快速化安装。

[0039] 优势四：生态环保；无毒无污染，环保性能好。

[0040] 优势五：耐久性好；遇水不渗透、不褪色，防水性能好。

[0041] 优势六：适用范围广；可广泛运用于公园建设、景观挡墙、建筑外立面、室内墙面及家具定制等领域。

[0042] 根据本申请的一种实施方式，还可进一步给出一优选设计。即在混凝土层4内、临近竹片1的位置处还嵌入有爪钉结构5，通过爪钉结构5进一步提高整体挂板强度和稳定性。

[0043] 具体地，可令爪钉结构5布置在相临两个竹片1间的区域后侧，用以加强相临两竹板之间相对薄弱的位置，加强相临两竹片1之间连接的区域。

[0044] 其中，爪钉结构5呈弯折状，且呈钝角结构，角度可根据混凝土层4实际的厚度而设，且爪钉结构5的两个爪件分别朝向相临的两个竹片1。当然，还可优选爪钉结构5为铝制爪钉或钛合金爪钉，使其具有较轻较硬质结构。

[0045] 作为本申请的一优选实施例，还可在透明粘接剂3中还填充有荧光粉，使其不仅可贴合景观设置，还可以增加夜晚的照明功能，提高其使用性能。

[0046] 当然，竹片1的外表面还涂敷有一保护膜层，通过保护膜层对竹片1进行保护，便于护理，增加其使用寿命。同时，还可进一步在混凝土层4内还设有一功能腔6，功能腔6内填充有防火材料7，提高该挂板的防火性能，实用性更强。

[0047] 在实际的大面积使用中，为了提高大面积使用时，安装拼接的高效性，还可在混凝土层4的两侧分别设置有可相互对接连接的对接结构A8和对接结构B9。

[0048] 具体地，令对接结构A8设置为不规则凸棱，而对接结构B9设置为与不规则凸棱相配合的槽体。在使用中，将以一挂板的对接结构A8与另一挂板的对接结构B9进行插接安装即可。并且，采用不规则凸棱与不规则槽体的方式，避免插接处水平脱落的问题。

[0049]  在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0050] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离发明的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本发明将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。