1. 一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：包括由多个竹片排列构成的凹凸有序的外模板体，并在任意相临两个竹片之间填充有透明粘接剂；在所述外模板体的背面浇铸有一混凝土层，在所述混凝土层内还均匀布置有pp纤维和/或木质纤维。

2. 根据权利要求1所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：所述混凝土层内、临近所述竹片的位置处还嵌入有爪钉结构，所述爪钉结构布置在相临两个竹片间的区域后侧。

3. 根据权利要求2所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：所述爪钉结构呈弯折状，且呈钝角结构，所述爪钉结构的两个爪件分别朝向相临的两个竹片。

4. 根据权利要求3所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：所述透明粘接剂中还填充有荧光粉。

5. 根据权利要求1所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：所述混凝土层内还设有一功能腔，所述功能腔内填充有防火材料。

6. 根据权利要求1所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：所述混凝土层的两侧分别设置有可相互对接连接的对接结构A和对接结构B。

7. 根据权利要求6所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板，其特征在于：所述对接结构A设置为不规则凸棱，所述对接结构B设置为与所述不规则凸棱相配合的槽体。

8. 一种适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

A1．制作外模板体，将多个竹片凹凸有序的进行排列；

A2．配置浇筑材料，所述浇筑材料为高纤维混凝土；

A3．浇筑成型，将浇筑材料布卸至外模板体构成的模具内；

A4．收面，待浇筑材料初凝，进行抹面操作；

A5．养护，使用塑料薄膜进行覆盖，保湿养护16h~20h，至同条件养护试件抗压强度达到5-10MPa；

A6．脱模，将养护好的成型挂板从模具内脱出，水平叠放在干净托盘上，涂刷防污保护膜，待保护膜风干后，在板材之间放置一层2-5mm厚的EPE珍珠棉泡沫板。

9. 根据权利要求8所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的制备方法，其特征在于：所述浇筑材料的配置配方为，白色硅酸盐水泥30-35份、滑石粉10-20份、200~300目石英粉10-20份、20-40目石英砂15-20份、PP纤维1-2份、木质纤维0.5-1份、色粉0.1-0.2份、聚羧酸高性能减水剂0.5-1份、水10-15份。

10. 根据权利要求9所述的适用于墙面装饰的竹模混凝土挂板的制备方法，其特征在于：在配置所述浇筑材料时，先按照配置配方进行各组分的称量；再进行搅拌，将称量好的骨料、水泥、掺合料、色粉、减水剂、水依次加入搅拌机混合搅拌，搅拌时间5min~10min，至拌合物均匀；之后添加纤维，将称量好的PP纤维和木质纤维依次加入搅拌机，继续搅拌4min-6min，至纤维在拌合物中均匀分散，得到所述浇筑材料。