本发明属于抗龋病技术领域，公开了一种pH敏感渗透树脂智能材料、制备方法及应用，所述pH敏感渗透树脂智能材料是一种叔胺单体改性的渗透树脂，所述叔胺单体为甲基丙烯酸甲基十二烷基胺基乙酯DMAEM；所述渗透树脂是实验用渗透树脂材料，所述渗透树脂材料的成分为双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯Bis-GMA、三缩四乙二醇二甲基丙烯酸酯TEGDMA、樟脑醌CQ和4-二甲氨基苯甲酸乙酯4E。本发明提供的抗早期龋的pH敏感智能材料在生物相容性较好且机械性能较好的情况下，可抑制表面生物膜的生长代谢，且能抑制牙体硬组织的脱矿；具备pH敏感性质，在酸性环境下，其抑制作用增强，解决现有渗透树脂无法具有抗菌效果的问题。