1. 一种密封连接方法，其特征在于，所述密封连接方法包括：

步骤一，将锥管与板材的孔洞对接整齐，使锥管在板材上预定位，所述锥管的长端位于设备的内部，短端露出设备的外部；

步骤二，从锥管的短端开口处插入密封连接装置，密封连接装置的螺盘与管材内壁密封连接；

步骤三，从通气管的另一端充气，使弹性橡胶袋膨胀，膨胀后弹性橡胶袋与管材的内壁贴合形成密封，通气管内的密封球阀关闭，停止充气；

步骤四，在锥管的短端的外壁与板材之间铺设碳纤维布，形成碳纤维铺层，在碳纤维铺层外覆盖真空袋，真空袋四周采用密封胶带密封，真空袋边缘留有抽气孔，用于抽真空排出真空袋内的气体，抽真空完成后真空袋紧紧贴在碳纤维铺层的外侧；

步骤五，通过抽气孔引入树脂，树脂的用量取决于真空袋的尺寸和碳纤维布的层数，层数越多，使用的树脂越多；通过抽气孔排出树脂中的空气，并导出多余的树脂，等待树脂常温固化；

步骤六，完成锥管与板材的固化连接后，去除辅助材料，撕掉真空袋；

步骤七，打开球阀，将弹性橡胶袋的空气放出，弹性橡胶袋泄气，恢复原形或减少内部压力；拆除顶丝，将螺盘及其上连接的通气管取出，将螺盘从通气管旋转拆除，放松压环，去除弹性橡胶袋的收缩口，完成密封连接装置的拆卸。

2. 如权利要求1所述的密封连接方法，其特征在于，步骤一中，所述锥管与板材之间采用粘胶预定位或采用其他工装进行固定。

3. 如权利要求1所述的密封连接方法，其特征在于，步骤一中，根据孔洞的形状设置相应截面形状的锥管。

4. 如权利要求1所述的密封连接方法，其特征在于，步骤二中，所述螺盘与管材采用顶丝或过盈配合或胶结方式固定。

5. 如权利要求1所述的密封连接方法，其特征在于，步骤三中，所述弹性橡胶袋的外侧涂抹密封胶水，弹性橡胶袋能与管材的内壁迅速粘接形成更加可靠的密封。

6. 一种用于权利要求1~5任意一项所述的密封连接方法的密封连接装置，其特征在于，所述密封连接装置包括弹性橡胶袋、压环、螺盘和通气管；

所述弹性橡胶袋的收缩口套在通气管右端，所述压环套设在通气管外侧并挤压在收缩口的外侧；

所述螺盘密封且活动套装在通气管的外侧，所述螺盘位于压环左侧。

7. 如权利要求6所述的密封连接装置，其特征在于，所述通气管的右端设置有环状凸缘，弹性橡胶袋的收缩口套在通气管的环状凸缘处。

8. 如权利要求6所述的密封连接装置，其特征在于，所述通气管里侧设置有密封球阀，所述密封球阀为双向阀。

9. 如权利要求1所述的密封连接装置，其特征在于，所述螺盘与通气管外侧通过螺纹配合连接，所述螺盘与管材采用顶丝或过盈配合或胶结方式固定。

10. 如权利要求1所述的密封连接装置，其特征在于，所述弹性橡胶袋和螺盘外侧设置有管材，所述管材为锥管结构，所述螺盘外沿与管材内壁密封连接，所述弹性橡胶袋位于管材里侧。