1. 一种ZnO/ZnS纳米棒核壳结构光催化剂的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、将FTO导电基底依次用去污剂、乙醇、去离子水超声清洗；

步骤2、使用FTO、Pt丝和Ag/AgCl分别作为工作电极、对电极和参比电极组成的三电极系统；

步骤3、配置LiClO4与Zn(NO3)2的混合水溶液作为前驱液；

步骤4、在恒温水浴条件下，采用恒电位法一步电沉积制备ZnO纳米棒阵列，再用去离子水冲洗后吹干；

步骤5、配置硫脲溶液，并旋涂于ZnO纳米棒表面；

步骤6、对步骤5制备得到的样品进行低温退火，得到ZnO/ZnS纳米棒核壳结构薄膜，即为ZnO/ZnS纳米棒核壳结构光催化剂。

2. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1中的用去污剂、去离子水、乙醇超声清洗的时间均为10min。

3. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤3中的前驱液中LiClO4的浓度为0.9~1.0 M，Zn(NO3)2的浓度为8~12 mM。

4. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤4中的控制恒温水浴温度为70~90℃，恒电位为-0.9~-1.1 V，沉积时间15~45 min。

5. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤5中的硫脲溶液浓度为0.5~1.5 M。

6. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤5中的旋涂速度为800rpm 10s，1500rpm 20s。

7. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤6中的退火温度为350~450℃，退火时间为30~90 min。

8. 权利要求1-7任一权利要求所述的制备方法制备得到的ZnO/ZnS纳米棒核壳结构光催化剂。