本发明公开了一种ZnO/ZnS纳米棒核壳结构光催化剂及其制备方法，该方法包括以下步骤：将FTO导电基底依次用去污剂、乙醇、去离子水超声清洗；使用FTO、Pt丝和Ag/AgCl分别作为工作电极、对电极和参比电极组成的三电极系统；配置LiClO4与Zn(NO3)2的混合水溶液作为前驱液；在恒温水浴条件下，采用恒电位法一步电沉积制备ZnO纳米棒阵列，再用去离子水冲洗后吹干；配置硫脲溶液，并旋涂于ZnO纳米棒表面；对样品进行低温退火，即为ZnO/ZnS纳米棒核壳结构光催化剂。本发明光催化剂用于降解不同类型的有机污水，具有较好的降解效率。