1. 一种五氧化二钒纳米带的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、将五氧化二钒加入去离子水中，室温下磁力搅拌，然后，加入模板剂和表面活性剂并继续搅拌，得到悬浊液；

步骤2、将步骤1制备得到的悬浊液倒入烧杯中，置于超声清洗机中，在室温下超声处理；

步骤3、将步骤2超声处理过的材料静置，将上层溶液离心并经过常压干燥，即得五氧化二钒纳米带。

2. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1中的五氧化二钒与去离子水的配比为10 mmol：50ml~1g：500ml；五氧化二钒与模板剂和表面活性剂的摩尔比为10 mmol: 0.5~40 mmol：2 mmol。

3. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1中的将五氧化二钒加入去离子水中，室温下磁力搅拌时间为2~4h；加入模板剂和表面活性剂并继续搅拌时间为2~8h。

4. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1中的模板剂为甲胺、乙胺、丙胺、丁胺、二甲胺、乙二胺中的一种。

5. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1中的表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠、十六烷基三甲基溴化铵、十八烷基硫酸钠中的一种。

6. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤2中超声处理的时间为0.2~12小时。

7. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤2中超声处理的功率为100~500W。

8. 根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述步骤3中静置时间为0.5h，干燥处理的温度为80~150℃。

9. 一种由权利要求1-8中任一权利要求所述的制备方法制备得到的五氧化二钒纳米带。