本发明公开了一种五氧化二钒纳米带及其制备方法，该方法包括以下步骤：将五氧化二钒加入去离子水中，室温下磁力搅拌，然后，加入模板剂和表面活性剂并继续搅拌，得到悬浊液；将悬浊液倒入烧杯中，置于超声清洗机中，在室温下超声处理；将超声处理过的材料离心干燥，即得五氧化二钒纳米带。本发明制备的五氧化二钒纳米带具有比原料更大的原子层间距，适合离子嵌入脱出，可以直接作为二次离子电池阴极材料。