1. 一种生态仿石材透水路面结构，透水路面的两端设有路缘石（6），其特征在于：该透水路面的结构由下至上依次为：素土夯实层（1）、土工布（2）、级配碎石层（3）、透水混凝土层（4）和覆膜砂滤水装饰面层（5）。

2. 根据权利要求1所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述素土夯实层（1）的一端至路缘石（6）为台阶形结构，台阶形的低处设有集水坑（7），集水坑内设有排水盲管（8）。

3. 根据权利要求1所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述素土夯实层（1）的两端至路缘石（6）为“凸”字形结构，所述“凸”字形结构两端与路缘石（6）之间设集水坑（7），集水坑（7）内设有排水盲管（8）。

4. 根据权利要求1所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述级配碎石层（3）的厚度为10-20cm。

5. 根据权利要求4所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述级配碎石层（3）包括：粗、细碎石集料和石屑，粒径均为5-10mm。

6. 根据权利要求1所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述土工布（2）的厚度为0.8-2mm，孔径为0.08-0.2mm。

7. 根据权利要求1所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述透水混凝土层（4）的厚度为8-12cm。

8. 根据权利要求1所述的生态仿石材透水路面结构，其特征在于：所述覆膜砂滤水装饰面层（5）的厚度为0.5-1cm。