一种生态仿石材透水路面结构，涉及路面结构技术领域，透水路面的两端设有路缘石，该透水路面的结构由下至上依次为：素土夯实层、土工布、级配碎石层、透水混凝土层和覆膜砂滤水装饰面层。素土夯实层为台阶形结构，台阶形的低处设有集水坑，集水坑内设有排水盲管，进行纵向排水。覆膜砂滤水装饰面层的厚度为0.5-1cm，经合金化的高分子树脂粘结剂与高强精制覆膜砂混合压实而成。具有高密度和高耐久性、表面多孔且细密，透水率高，颜色丰富、装饰性强、仿石材等特点。