1. 一种石墨烯的多级分散方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、一级分散：将有机溶剂、水性润湿剂、分散剂均匀混合，并在高速搅拌机的作用下搅拌均匀，然后采用气相进料的方法，将石墨烯通入上述混合均匀的有机溶剂中搅拌分散；使石墨烯均匀分散，即获得一级石墨烯分散液；

步骤2、二级分散：将一级石墨烯分散液按照一定的比例缓慢地加入到聚氨酯分散体中搅拌均匀；并超声分散，即获得二级石墨烯分散液；

步骤3、三级分散：将去离子水、增稠剂、表面活性剂均匀地混合在一起，加入PH调节剂调节PH值为8-11的液体；然后将制得的二级石墨烯分散液缓慢加入到以上液体内，分散过程中采用高剪切搅拌器搅拌，然后再超声分散；即获得均匀、稳定的石墨烯水性分散液；

所述步骤1中的有机溶剂为二丙二醇甲醚、乙二醇丁醚、丙二醇甲醚、丙二醇乙醚、丙二醇丁醚、二丙二醇乙醚、二丙二醇单丙醚、二丙二醇单丁醚、三丙二醇正丁醚、丙二醇苯醚中的任何一种或者多种混合；

水性润湿剂为烷基硫酸盐、聚氧乙烯烷基酚醚，聚氧乙烯脂肪醇醚，聚氧乙烯聚氧丙烯嵌段共聚物中的任何一种或者多种混合；

所述的分散剂为聚羧酸钠、硫酸酯盐、磺酸盐和烷基季铵盐中的任何一种或者多种混合；

所述步骤2中一级石墨烯分散液与聚氨酯分散体的重量比例为1-10：1；

所述步骤3中的增稠剂为纤维素醚及其衍生物类、缔合型碱溶胀增稠剂、聚氨酯类增稠剂、无机类增稠剂中的任何一种或者多种混合；

所述的表面活性剂为十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、甘胆酸钠、二辛基琥珀酸磺酸钠、单硬脂酸甘油酯、蔗糖酯、脂肪酸山梨坦、聚山梨酯中的任何一种或者多种混合；

所述的PH调节剂为氨水、碳酸钠、碳酸氢钠、乙二胺、磷酸氢二钠中的任何一种或者多种混合。

2、根据权利要求1所述的多级分散方法，其特征在于，所述步骤1中搅拌速度为300-800 rpm；加入石墨烯后的搅拌时间为10-120min。

3、根据权利要求1所述的多级分散方法，其特征在于，所述步骤1中有机溶剂、水性润湿剂和分散剂和石墨烯的质量比为80-95：0.1-3：0.1-5：0.1-10。

4、根据权利要求1所述的多级分散方法，其特征在于，所述步骤2中聚氨酯分散体的固含量大于30%-43%。

5、根据权利要求1所述的多级分散方法，其特征在于，所述步骤2中超声分散时间为30-120 min，超声分散功率为500-3000W。

6、根据权利要求1所述的多级分散方法，其特征在于，所述步骤3中去离子水、增稠剂、表面活性剂和二级分散液的质量比为：60-95：0.1-3：0.1-3：0.1-10；搅拌速度为800-2000 rpm，搅拌时间为10-60min；超声分散时间为10-120 min，超声分散功率为500-3000W。

7、根据权利要求1所述的多级分散方法，其特征在于，所述石墨烯厚度为0.335-10 nm。