本发明涉及一种抗腐蚀耐磨损复合涂层及其在钢管内表面形成涂层的工艺，属于金属（高温合金）材料表面改性技术领域，本发明通过热浸镀+自蔓延合成技术+离心沉积技术在金属管道内表面制备Al过渡层-以Al203+ZrO2为主，含少量CrB4的陶瓷中间层-环氧树脂内层，以改善钢管的抗腐蚀耐磨损性能差的技术难题，所获得的涂层具有结合力好、组织均匀致密的特点，同时，该制备工艺具备简单稳定、操作方便、效率高、成本低廉、易于实现等特点。实验表明：有涂层钢管在相同工况条件下，抗腐蚀性能较无涂层钢管提高了8-10倍，耐冲蚀性能提高了9-12倍。