本发明属于抗龋病技术领域，公开了季铵盐单体改性的牙科充填复合材料、制备及检测方法、应用。季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以1.25%~2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成。所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯（DMADDM）或甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯（DMAHAM）中的一种。制备方法为暗室中，将按质量比例为1.25%或2.5%的季铵盐单体和牙科充填复合材料加入样本瓶中，37℃避光条件下使用磁力搅拌器溶解混匀。本发明提供的季铵盐单体改性牙科充填复合材料在具有较好的生物相容性及机械性能情况下，显示出较强的抗菌作用，弥补了现有儿童牙科充填材料在抗菌方面存在的缺陷。