本发明提供一种钢-STC轻型组合结构桥面铺装材料、桥面及其免蒸养施工工艺。该铺装材料按照重量份的组成包括：P.O42.5普通硅酸盐水泥：20-35份；粉煤灰：10-25份；碳酸钙晶须：0.4-1份；微硅粉：5-10份；100~200目石英粉：10-20份；40-100目石英砂：10-20份；镀铜钢纤维：1-8份；聚羧酸高性能减水剂：0.4-1份；水：7-15份。将该铺装材料制备成预混料均匀铺装在钢桥面上，振实和整平后铺设覆盖薄膜，进行保湿养护，获得的桥面局部刚度显著提高。大幅度降低了正交异性钢桥面各构造细节处的荷载应力，降低了疲劳开裂的风险，并且相较于其他类型的铺装层，其全寿命周期造价和碳排放具有压倒性优势。