1. 一种胺和醇催化合成亚胺的方法，其特征在于：该方法具体包括以下步骤：

首先用氧气吹扫玻璃管5分钟，然后依次加入60-200mg催化剂、0.5mmol苯胺和0.75mmol苯甲醇，并加入5ml甲苯作为溶剂；设置平行反应器中反应温度为60℃，将温度控制在反应预设温度T±1℃后，将盛有反应混合液的玻璃管放入平行反应器中，在1bar氧气，磁子搅拌(转速1200rpm下)持续反应为6-26h；反应结束后，取出玻璃管，冷却至室温，吸取反应液并用纳米滤头过滤，制备得到亚胺；

所述催化剂为复合氧化物(Ce-Fe-O，Ce-Al-O)催化剂，制备方法包括：

步骤1、将铈盐和Fe或Al金属盐溶解于去离子水中，配制成溶液Ⅰ；其中，Ce盐和Fe盐摩尔比为1:10-20:1，Ce盐和Al盐摩尔比为1:10-20:1；

步骤2、在搅拌下，滴加氨水，直至溶液pH＝9，然后在恒温60-80℃的油浴中陈化12-24h；

步骤3、将陈化后的悬浊液倒入砂芯漏斗进行抽滤，用去离子水充分洗涤至中性，再用无水乙醇洗涤；洗涤完毕后，所得滤饼于80-150℃干燥10-14h，研磨后，Ce-Fe-O，Ce-Al-O在空气氛围下300-600℃焙烧4-6h； Ce-Fe-O催化剂结构组成为Fe2O3掺杂的CeO2；Ce-Al-O催化剂结构组成为Al2O3掺杂的CeO2。