| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2019100837254 |
|  | 发明创造名称 铈基复合氧化物的制备及其在氧化偶联中的应用 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）云南大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年03月21日发出的第三次审查意见通知书（发文序号2022031602441760）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！首先感谢您对本申请认真细致的审查。 本意见陈述是针对国家知识产权局于2022年03月21日发出的关于《铈基复合氧化物的制备及其在氧化偶联中的应用》的第三次审查意见通知书，对于审查员在第三次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。 一、修改说明 将原权利要求1、2合并成新权利要求1，并将权利要求1的主题改成：一种胺和醇催化合成亚胺的方法。 以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。 具体的修改内容详见权利要求书替换页。 二、意见陈述 1）修改后的权利要求1具有创造性 权利要求1保护的是一种胺和醇催化合成亚胺的方法。本申请相较于对比文件1至少具有以下区别特征：本申请采用催化剂Ce-Fe-O和Ce-Al-O催化胺和醇合成亚胺。 针对上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题为：提供一种胺和醇催化合成亚胺的方法。 为了解决该技术问题，本申请将催化剂、苯胺和苯甲醇在甲苯中；于60℃、1bar氧气、1200rpm条件下持续反应为6-26h制备亚胺。一方面该方法无需采用贵金属，并且煅烧温度低，苯胺转化率高达99%，亚胺选择性高达100%。 进一步地，审查意见认为：1）对比文件1给出了铈基掺杂的催化剂能够用于胺和醇反应合成亚胺。在此基础上，考虑到结构相似则性质相似，为了探究铈基催化剂的新用途，本领域技术人员容易想到将Ce-Fe-O、Ce-Al-O用于胺和醇反应合成亚胺。而甲苯、磁子搅拌转速、氧气吹扫时间均是本领域技术人员常规实验手段。2）对比文件2公开了使用共沉淀法制备Ce-Fe-O，对比文件3公开了Ce-Al-O的制备方法，本领域技术人员有动机借鉴对比文件1、2公开的具体步骤制备Ce-Fe-O、Ce-Al-O。 对此，申请人有不同看法，理由如下： 其一， 本申请采用的催化剂为Ce-Fe-O催化剂或Ce-Al-O催化剂，Ce-Fe-O催化剂结构组成为Fe2O3掺杂的CeO2；Ce-Al-O催化剂结构组成为Al2O3掺杂的CeO2。而对比文件1中为Ni(OH)2掺杂的CeO2（详见对比文件1第4页3.1小节XRD.Fig.1部分的解释）。本申请与对比文件1采用的催化剂结构完全不相同，并且对比文件1以及现有技术均未教导在CeO2中将Ni替换成Fe或Al进行掺杂后获得的催化剂还可以用于胺和醇催化合成亚胺。在现有技术中，CeO2确实可以掺杂多种金属元素，比如Cu、Mn、La等金属元素，最终获得的产品也应用在不同的催化领域，比如CeO2掺杂铜后可用于催化甲醇制氢，CeO2掺杂La后可用于催化甲醇低温分解等。可见，CeO2掺杂不同金属后得到的产品结构发生变化，其化学性能也随之发生较大变化，并非所有的金属改性CeO2都能应用于胺和醇作为反应物催化合成亚胺。因此CeO2掺杂Fe或Al的技术方案并不容易想到，其技术效果更是无法预期。 其二，对比文件2公开的共沉淀法制备Ce-Fe-O，其采用NH4OH溶液作为沉淀剂，并且没有进行陈化处理，煅烧温度为800℃。而本申请采用氨水作为沉淀剂，并且于60~80℃进行陈化处理12~24h，煅烧温度在300~600℃（对比文件2比本申请至少要高200℃）。显然，本申请的技术方案可以降低煅烧温度至少200℃。而在对比文件2的教导下，本领域技术人员没有动机增加陈化处理以及将煅烧温度降低至少200℃进行煅烧。因此，对比文件2公开的内容并不能对本申请Ce-Fe-O催化剂的制备构成显而易见的技术启示。进一步地，对比文件3公开的制备Ce-Al-O的方法不属于共沉淀法，整个制备过程和本申请完全不同。那么，对比文件3仍然不能对本申请Ce-Al-O的制备构成显而易见的技术启示。此外，对比文件2、对比文件3均未公开将其催化剂用于胺和醇催化合成亚胺。 综上所述，本申请较比对比文件1、对比文件2、对比文件3结合本领域常规技术手段具有突出的实质性特点和显著进步，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。 最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2022年05月20日 | 年 月 日 |