一种槽式路缘石及其生产方法

技术领域

[0001] 本发明属于建筑技术领域，特别涉及一种槽式路缘石及其生产方法。

背景技术

[0002] 目前城市道路上广泛使用的路缘石均采用实心混凝土材料，其自重较大，需采用辅助小型机械配合进行安装，安装效率低，劳动强度大。同时，随着城市的发展，往往需在既有人行道范围内增设部分路灯、交安等管线，需破坏既有人行道，对道路、交通影响较大。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本发明提供一种槽式路缘石及其生产方法，在路缘石上设置预留孔、管线安装槽，大大减轻结构重量，便于施工安装，同时可在不大规模破坏既有人行道的前提下，完成城市设施所需管线安装。

[0004] 本发明的槽式路缘石包括竖板，竖板的一个侧面作为外侧面，另一个侧面为内侧面；内侧面的上方和下方分别设置上挡块和下挡块；竖板、上挡块和下挡块为一体结构；上挡块和下挡块内部分别设有上预留孔和下预留孔，上预留孔和下预留孔分别贯穿上挡块和下挡块的两个端面；上挡块的底面、下挡块的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽。

[0005] 上述的槽式路缘石中，上挡块的顶面和竖板的顶面位于同一水平面；下挡块的底面和竖板的底面位于同一水平面。

[0006] 上述的槽式路缘石中，上预留孔和下预留孔的直径为30～50mm。

[0007] 上述的槽式路缘石中，管线安装槽的尺寸为深度100～150mm，高度300～400mm。

[0008] 上述的槽式路缘石中，其尺寸为宽度150～200mm，高度500～600mm，长度900～1000mm。

[0009] 上述的槽式路缘石中，外侧面顶部的肩角为倒角，尺寸为20×20mm。

[0010] 本发明的槽式路缘石的生产方法包括以下步骤：

（1）采用自动化流水线，流水线采用1+N模式，即1条生产线+N条蒸养线；流水线设横移区、浇筑区、收面区、蒸汽养护区、脱模区和模具清理区，模具固定于可循环移动的模具平台小车上；

（2）在模具清理区进行模具清理，涂刷脱模剂；

（3）模具平台小车移动至浇筑区，进行混凝土自动浇筑及振捣，混凝土通过浇筑室顶部移动料斗浇筑入模，通过模具平台小车上气动振捣器进行振捣；

（4）模具平台小车移动至收面区，进行人工三次收面，确保顶面平整度；

（5）模具平台小车横向移动至蒸汽养护区，在蒸养窑内进行蒸汽养护；

（6）蒸汽养护完成后，模具平台小车横移至脱模区进行路缘石脱模；

（7）脱模后，模具平台小车移动至模具清理区，开始下一个循环生产。

[0011] 本发明的槽式路缘石的施工方法包括以下步骤：

1、将槽式路缘石的上/下预留孔中插入钢棒，抬运至安装位置；

2、将槽式路缘石的外侧面朝向车行道，内侧面朝向人行道，安装到车行道和人行道之间路缘石基础上，且上挡块位于上面，下挡块位于地面以下；

3、在管线安装槽内安装若干管线，若干管线通过通过后置膨胀螺栓卡槽进行固定；每安装槽式路缘石20～30m，安装固定管线一次；

4、回填路缘石内侧面的空隙，直至完成施工。

[0012] 上述的施工方法中，管线包括路灯管线、交安管线和监控管线。

[0013] 本发明的优点在于：设置吊装孔，同时可作为安装定位孔，安装方便，定位准确；缘石结构轻便，重量可降低40%以上，节约材料，安装劳动强度低；预留管线安装槽，可在不大面积破坏既有人行道的前提下，新增城市设施所需各种管线，结构新颖；采用流水线生产方法生产效率高，适用性广，全自动化控制，人工劳动强度低；新增管线安装快捷，效率，交通影响小，造价低。

[0014] 本发明的路缘石及方法在旧城改造项目中具有极大的应用前景。

附图说明

[0015] 图1为本发明实施例中的槽式路缘石外侧面和截面结构示意图；图中，左图为横截面，右图为外侧面（相当于左图的左视图）；图中，①竖板，②上挡块，③下挡块，④上预留孔，⑤下预留孔，⑥管线安装槽；

图2为本发明实施例中生产方法采用的流水线平面布置示意图；

图3为本发明实施例中的槽式路缘石拼装外观照片图；

图4为本发明实施例中的槽式路缘石与普通路缘石混合拼装外观照片图；

图5为本发明实施例中的槽式路缘石与人行道板连接外观照片图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图和具体的实施例对本发明做进一步详细说明，所述是对本发明的解释而不是限定。

[0017] 本发明实施例中制备的槽式路缘石的抗压强度≥40Mpa，抗折强度≥4Mpa。

[0018] 本发明实施例中制备的槽式路缘石的吸水率≤6.0%。

[0019] 实施例1

槽式路缘石结构如图1所示，包括竖板①，竖板①的一个侧面作为外侧面，另一个侧面为内侧面；内侧面的上方和下方分别设置上挡块②和下挡块③；竖板①、上挡块②和下挡块③为一体结构；上挡块②和下挡块③内部分别设有上预留孔④和下预留孔⑤，上预留孔④和下预留孔⑤分别贯穿上挡块②和下挡块③的两个端面；上挡块②的底面、下挡块③的顶面和竖板的内侧面围成一个管线安装槽⑥；

上挡块②的顶面和竖板①的顶面位于同一水平面；下挡块③的底面和竖板①的底面位于同一水平面；

上预留孔④和下预留孔⑤的直径为40mm；

管线安装槽⑥的尺寸为深度100mm，高度300mm；

槽式路缘石尺寸为宽度150mm，高度500mm，长度900mm；

槽式路缘石外侧面顶部的肩角为倒角，尺寸为20×20mm；

槽式路缘石的生产方法采用的流水线平面布置如图2所示，包括以下步骤：

（1）采用自动化流水线，流水线采用1+N模式，即1条生产线+N条蒸养线；流水线设横移区、浇筑区、收面区、蒸汽养护区、脱模区和模具清理区，模具固定于可循环移动的平台小车上；

（2）在模具清理区进行模具清理，涂刷脱模剂；

（3）模具平台小车移动至浇筑区，进行混凝土自动浇筑及振捣，混凝土通过浇筑室顶部移动料斗浇筑入模，通过模具平台小车上气动振捣器进行振捣；

（4）模具平台小车移动至收面区，进行人工三次收面，确保顶面平整度；

（5）模具平台小车横向移动至蒸汽养护区，在蒸养窑内进行蒸汽养护；

（6）蒸汽养护完成后，模具平台小车横移至脱模区进行路缘石脱模；

（7）脱模后，模具平台小车移动至模具清理区，开始下一个循环生产；

制备完成的槽式路缘石外观照片如图3所示；

槽式路缘石的抗压强度44Mpa，抗折强度4.6Mpa，吸水率5.0%；

本发明的槽式路缘石的施工方法包括以下步骤：

1、将槽式路缘石的上/下预留孔中插入钢棒，抬运至安装位置；

2、将槽式路缘石的外侧面朝向车行道，内侧面朝向人行道，插入到车行道和人行道之间，且上挡块位于上面，下挡块位于地面以下；

3、在管线安装槽内安装若干管线，若干管线通过通过后置膨胀螺栓卡槽进行固定；每安装槽式路缘石20m，安装管线一次；管线包括路灯管线、交安管线和监控管线；

4、回填路缘石内侧面的空隙，直至完成施工；

槽式路缘石与普通路缘石混合拼装外观如图4所示；

施工后（槽式路缘石与人行道板连接）外观照片如图5所示。

[0020] 实施例2

槽式路缘石结构同实施例1，不同点在于：

上预留孔和下预留孔的直径为30mm；

管线安装槽的尺寸为深度150mm，高度400mm；

槽式路缘石尺寸为宽度200mm，高度600mm，长度1000mm；

生产方法同实施例1；

槽式路缘石的抗压强度43Mpa，抗折强度4.5Mpa，吸水率5.1%；

施工方法同实施例1，不同点在于：

每安装槽式路缘石30m，安装管线一次。

[0021] 实施例3

槽式路缘石结构同实施例1，不同点在于：

上预留孔和下预留孔的直径为50mm；

管线安装槽的尺寸为深度120mm，高度350mm；

槽式路缘石尺寸为宽度180mm，高度550mm，长度950mm；

生产方法同实施例1；

槽式路缘石的抗压强度45Mpa，抗折强度5Mpa，吸水率5.2%；

施工方法同实施例1，不同点在于：

每安装槽式路缘石25m，安装管线一次。

[0022] 综上，本发明的路缘石安装方便，定位准确；缘石结构轻便，重量可降低40%以上，节约材料，安装劳动强度低；预留管线安装槽，可在不大面积破坏既有人行道的前提下，新增城市设施所需各种管线，结构新颖；采用流水线生产方法生产效率高，适用性广，全自动化控制，人工劳动强度低；新增管线安装快捷，效率，交通影响小，造价低。

[0023] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。