1. 一种氧化钒复合高镍三元正极材料的制备方法，其特征在于：包括以下步骤：

(1)将偏钒酸铵与高镍三元正极材料混合后研磨均匀；

(2)将研磨混合物进行煅烧处理，即得；偏钒酸铵和高镍三元正极材料的质量比为0.1：1；所述高镍三元正极材料结构通式为LiNi0 .85Co0 .1Mn0 .05O2；研磨采用球磨方式，控制参数为：球磨转速400rpm，时间为1h；煅烧处理的控制参数为：氧气气氛下梯度升温至恒温煅烧，其中升温速度为5℃/min，恒温煅烧温度为500℃，恒温时间为4h。；

2 .权利要求1所述的制备方法获得的氧化钒复合高镍三元正极材料在制备锂离子电池中的应用。