1. 一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于，包括如下步骤：

（1）将硅基材料、无水乙醇、氨水依次混合，超声30 min -60 min，搅拌1 h，再将钛源逐滴滴入混合溶液中，形成均匀混合溶液，45℃恒温磁力搅拌24 h，再以8000~10000 r/min转速离心、80 ℃真空干燥6 h，制备成复合材料；

（2）将复合材料加入纺丝溶剂中，超声分散，再加入纺丝聚合物，配置成5 wt%~30 wt%的静电纺丝溶液；

（3）静电高压下进行纺丝，接收器为铝箔；

（4）将静电纺丝纺好的纤维从铝箔揭下，在马弗炉中以250~300 ℃预氧化15 min~120 min；在700℃~900℃高温碳化120 min~180 min。

2. 根据权利要求1所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于，所述硅基材料、无水乙醇、氨水、钛源的固液比为0.3g: （200~400）ml：（0.5~1）ml：（0.9~4.8）ml。

3. 根据权利要求1所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于：所述硅基材料为Si、SiO或SiO2。

4. 根据权利要求3所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于：所述硅基材料尺寸为30~150 nm。

5. 根据权利要求1所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于：所述钛源为钛酸四丁酯、异丙醇钛、四氯化钛中的一种。

6. 根据权利要求1所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于：所述复合材料、纺丝溶剂、纺丝聚合物的质量比为0.1~0.5：5:0.25~1.5。

7. 根据权利要求1所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于：所述纺丝溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、无水乙醇、乙酸、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯中的一种或多种组合。

8. 根据权利要求1所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料的制备方法，其特征在于：所述纺丝聚合物为聚丙烯腈、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚偏氟乙烯中至少一种。

9. 根据权利要求1-8任一项所述的方法制备的一种自支撑结构锂离子电池负极材料。

10. 根据权利要求9所述的一种自支撑结构锂离子电池负极材料在锂离子电池上的应用。