本发明涉及一种自支撑结构锂离子电池负极材料及其制备方法和应用，该方法包括：（1）将硅基材料、无水乙醇、氨水依次混合，超声，搅拌，将钛源逐滴滴入混合溶液中，于45 ℃恒温磁力搅拌24 h，再以8000~10000 r/min转速离心、80 ℃真空干燥6 h，制备成复合材料；（2）将复合材料加入纺丝溶剂中，超声，再加入纺丝聚合物，配置成5 wt%~30 wt%的静电纺丝溶液；（3）静电高压下进行纺丝，接收器为铝箔；（4）将静电纺丝纺好的纤维从铝箔揭下，在马弗炉中以250~300 ℃预氧化15 min~120 min；在700 ℃~900 ℃高温碳化120 min~180 min。本发明运用溶胶凝胶法和静电纺丝相结合的方式制备硅基负极材料，具有制备过程简单、成本低及制备材料的循环性能好、首次库伦效率高的优点。